第三章  橋梁檢測方法

- 本章介紹現行橋樑檢測之目視檢測與非破壞性檢測之方法，目視檢測部分別針對D.E.R.U.與A.B.C.D.評等法作一初步的介紹與比較，此一部分主要是根據詹麒璋之研究成果而節錄整理[詹麒璋，1999]。而非破壞性檢測部分則是依檢測目的分類介紹相關之檢測方法。

- 3.1  目視檢測

- 目視檢測是以目視方法對整座橋樑構件作一全面性之檢查。目視檢測過程除以繪圖或照片記錄劣化或損害部位外，並以量化方式評估對各構件之劣化情形，建立橋樑現況之基本管理資料，最後依各構件權重計算該座橋樑現況之綜合評估分數，即該座橋樑之狀況指標(Condition Index)，作為維修之優選排列之依據。

- 目視檢測雖然簡捷快速，可節省相當之經費與時間，惟檢測評估過程易於加入檢測員主觀意識，若檢測員檢測評估不當，將造成維修決策之困擾甚或錯誤；故檢測評估方法或準則，對橋樑檢測工作之時程、成本或管理極具重要性，應慎為選擇。

- 3.1.1  國內現有檢測評等法探討

- 3.1.1.1  國內現有之檢測評等法

- 目前世界各國對於橋樑檢測評估制度與實施方法均不相同，檢測之評等記錄方式亦不一樣，各國所發展的制度與方式皆以考慮該國之橋樑特性為出發點，並配合其特殊的人文、地理環境，而建立適合該國的橋樑檢測評估制度與評等模式。但國內橋樑主管機關，則陸續各自發展出各具特色且實用的評估準則與評等記錄模式，本節將針對這些檢測評等方式探討其特性與優缺點。表3-1列出國內目前現用的主要評估準則，發展較為齊全的應為針對橋樑目視檢查所作的劣化評等法，即D.E.R.U.評等法與A.B.C.D.評等法。

- D.E.R.U.評等法為昭淩工程顧問公司為交通部國道高速公路局開發橋樑管理系統時所制定的目視檢查評估準則[中華民國交通部台灣區國道高速公路局，1996]，而A.B.C.D.評等法則為財團法人中華顧問工程司為當時的台灣省住都局所編訂的「混凝土、鋼橋一般檢查手冊」[台灣省住宅及都市發展局，1996]，所制定的目視檢查評估準則，二者均有其他橋樑管理機關採用作為構件劣化的評等準則，並各有其特色與優缺點，下一節將針對此二評等法作詳細的比較與分析。

- 表3-1  國內目前主要使用的檢測評估準則

| 評估準則 類別 | 檢測類別 | 檢測項目 分類方式 | 劣化評等標準 | 橋況評估指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.E.R.U. 評等法 | 目視檢查 | 依構件分為20項目，第21項為其他 | 分為1~4級 | 分為CI，PI，FI，OPI四種指標 |
|  | 儀器檢測 | 分為7種檢測項目 |  |  |
| A.B.C.D. 評等法 | 目視檢查 | 分為8大類，及其細項分類 | 分為A~D級 | 無 |
| 危險度 評分法 | 耐震能力評估 承載能力評估 耐洪能力評估 | 為初步評估 | 加權分數計算法 | 以分數高低評定危險度與安全性 |

- 3.1.2  D.E.R.U.與A.B.C.D.評等法之比較

- 3.1.2.1  特性分析

- 所謂D.E.R.U.評等法，就是將橋樑之劣化情形，分成劣化的嚴重程度(Degree)、劣化範圍(Extend)及該種劣化情形或現象對橋樑結構安全性與服務性之影響度(Relevancy)三部份加以評估，並由檢查員依據劣化構件維修的急迫性(Urgency)作處置對策之評估建議。此種評等法有以下之特色：

- 1. 可簡化檢測工作

- 因為D.E.R.U.評等法僅針對有劣化部份加以評估，對於良好之構件不需進行評估，如此可簡化檢測工作，並且使問題一目了然。

- 2. 特別考慮劣化對橋樑重要性的影響

- D.E.R.U.評等法不但針對劣化嚴重程度與劣化範圍作評估，同時亦考慮劣化對整體橋樑結構的安全性影響及其是否對交通安全造成影響等加以考慮。此為D.E.R.U.評等法最大的特色與優點。

- 3. 減少填寫資料

- 由於僅針對有缺陷的構件進行評估，且僅以0~4之數字來記錄檢查結果，因此可大量減少資料的填寫，不但使現場檢測人員方便記錄，亦使檢測報告簡潔扼要，一目了然。

- 4. 針對維修之急迫性提出維修之時程

- D.E.R.U.評等法對於構件檢查後之處置對策有清楚且明確的建議，如此可使維修之時程有具體之概念，並方便進行維修作業之規劃。

- 5. 建議維修工法及經費概算

- D.E.R.U.評等法可配合維修工法表，建議劣化處維修對策所需之數量與單價；並進行經費的概算，如此可利於橋樑主管單位進行維修預算之編列。

- 6. 可計算橋樑之各種分析指標，並作優選排列

- D.E.R.U.評等法可以D.E.R.值，配合構件對橋樑重要性之權重，而以理論模式計算橋樑之狀況指標與優選排列等指標之分析。

- A.B.C.D.評等法之精神，則主要是強調建立系統化、組織化的檢查架構，其為避免遺漏任何之檢查項目，故除將橋樑結構分為八大類外，每一大類則依構件又分為許多子項目，而每個子項目則以條列方式列出其劣化或損傷項目或檢查項目，直接供檢查人員參照勾選損傷等級並記錄說明文字。此種評等法亦有其下列特點：

- 1. 以條列方式列出劣化或損傷項目，此即為現場檢查時應檢查的項目或檢查重點。此對於新進或生手之檢查員而言，可較具體明確的瞭解應檢查的項目與重點，同時對於檢測項目可作較標準化、一致性的規定。

- 2. 評等之等級已包含損傷程度及應採取之對策原則，此可簡化現場記錄之工作，然而亦可能對檢測之判斷造成偏差之影響。對於此點，將於後續A.B.C.D.評等法綜合比較中之內容再作探討。

- 3.1.2.2  檢查項目之比較

- D.E.R.U.評等法的檢查項目共分為21項，其中第1至第11項為一般檢測項目，亦即橋樑的整體性(全橋性)與橋樑兩端的項目，第12至第20項檢查項目則針對每一座橋墩與橋孔逐跨進行檢視，第21項為其他。目視檢查項目如表3-2所列[中華民國交通部台灣區國道高速公路局，1996]。

- A.B.C.D.評等法將橋樑結構物分為：橋面版構件、上部結構、橋墩、基礎及土壤、橋台及引道、支承、伸縮縫及其他附屬設施等八大類檢查類別，每一類別再區分檢查主項目與細項目，見表3-3所列。

- 二種評等法之檢查項目大同小異，只是在檢查項目之群組分類上稍有差異，因此檢查項目均屬相當齊全。但A.B.C.D.評等法並未如D.E.R.U.評等法將橋樑檢查的記錄分組方式(全橋一式或逐橋孔等)列出，提供檢查人員作為記錄方式之參考。

- 表3-2  D.E.R.U.評等法目視檢查項目

| 項次 | 檢查項目 | 項目分類 | 項次 | 檢查項目 | 項目分類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引道路堤 | A、B兩端 | 12 | 橋墩保護設施 | 逐橋墩 |
| 2 | 引道護欄 | A、B兩端 | 13 | 橋墩基礎 | 逐橋墩 |
| 3 | 河道 | 單項 | 14 | 橋墩墩體 | 逐橋墩 |
| 4 | 引道路堤-保護措施 | A、B兩端 | 15 | 支承/支承墊 | 逐橋墩及橋台 |
| 5 | 橋台基礎或沈箱 | A、B兩端 | 16 | 止震塊/防震拉桿 | 逐橋墩及橋台 |
| 6 | 橋台 | A、B兩端 | 17 | 伸縮縫 | 逐橋面伸縮縫裝置 |
| 7 | 翼牆/擋土牆 | A、B兩端 | 18 | 主構件(大樑) | 逐橋孔 |
| 8 | 摩擦層 | 單項 | 19 | 副構件(橫隔樑) | 逐橋孔 |
| 9 | 橋面版排水設施 | 單項 | 20 | 橋面版、鉸接版 | 逐橋孔 |
| 10 | 緣石及人行道 | 單項 | 21 | 其他 | 單項 |
| 11 | 欄杆及護欄 | 單項 | 備註：如為連續橋面，則無伸縮縫項目 |  |  |

- 表3-3  A.B.C.D.評等法之結構物分類及檢查對象表

| 檢查之結構分類 | 檢 查 對 象 |
| --- | --- |
| A.橋面版構件 | 1.磨耗層 2.緣石 3.人行道 4.中央分隔島 5.胸牆 6.欄杆 7.橋面沉陷 |
| B.上部結構 | 1.橋面版結構 2.主構件 3.副構件 |
| C.橋墩 | 1.帽樑 2.墩柱 |
| D.基礎及土壤 | 1.基礎 2.河道沖刷、侵蝕、沈積 3.地形斜坡 4.土壤液化 5.保護設施 |
| E.橋台及引道 | 1.橋台 2.背牆 3.翼牆 4.引道 5.保護設施 |
| F.支承 | 1.支承及其週邊 2.阻尼裝置 3.防止落橋措施 |
| G.伸縮縫 | 1.伸縮縫裝置 |
| H.其他附屬設施 | 1.標誌、標線 2.標誌架及照明設施 3.隔音牆 4.維修走道 5.排水設施 6.其他設施 |

- 3.1.2.3  判定標準之比較

- D.E.R.U.評等法將判定等級分成1～4級予以評等，但若「無此項目」或「無法檢測」或「無法判定」時，則以0予以記錄。對於構件維修的急迫性(U)為1時表示例行性維護即可；U值等於2時則表示3年內進行維護即可；U值等於3時，表示1年內應進行維護；U值等於4時，表示需緊急維修處理。其評等準則如表3-4所示。

- A.B.C.D.評等法之判定標準則分為A~D四級，若無此項目或無法判斷結構物之損傷狀況時，則記錄為N，上述以外之場合則記錄為OK。其評等準則如表3-5所示。

- 表3-4  D.E.R.U.評等法之評估準則

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程度(D) | 無此項目 | 良好 | 尚可 | 差 | 嚴重損害 |
| 範圍(E) | 無法檢測 | ＜ 10% ＜ 30% ＜ 60% ＜ |  |  |  |
| 影響性(R) | 無法判定重要性 | 微 | 小 | 中 | 大 |
| 急迫性(U) | 無法判定急迫性 | 例行維護 | 3年內 | 1年內 | 緊急處理維修 |

- 表3-5  A.B.C.D.評等法對結構損傷等級之判定標準

| 判定等級 | 狀 況 |
| --- | --- |
| A | 損傷輕微，需作重點檢查。 |
| B | 有損傷，需進行監視，必要時視狀況補修。 |
| C | 損傷顯著，變形持續進行，功能可能降低，必須加以補修。 |
| D | 損傷顯著，有重大變形及結構物功能降低，為確保交通之安全順暢，或避免對第三者造成障礙，必須採取緊急補修。 |
| N | 無此項目或無法判斷結構物之損傷狀況。 |
| OK | 上述以外之場合。 |

- 3.1.2.4  檢查記錄方式之比較

- D.E.R.U.評等法為精簡且有效檢測記錄之作業，達到快速、大量的檢測工作，故對檢查記錄表格之版面安排作相當審慎的規劃與設計，每座橋20項檢查項目(外加第21項「其他」)之記錄均集中於同一張紙上，如此可使檢查人員每次出外檢測，不必攜帶太多的記錄紙，且可方便記錄，一目瞭然；若一座橋超過一頁記錄紙，則可換新的一頁記錄。而為簡化記錄，其採取每一構件若有二處以上之破損，則選擇最嚴重處記錄D.E.R.值，其餘損傷則可在同一張表格下方逐項記錄其發生位置、數量、維修急迫性，及其維修處置對策等。D.E.R.U.評等法之檢測表格可分成五個主要部份：基本資料欄、橋樑整體性(全橋性)的一般檢測項目欄(1~11項及第21項)、各橋跨結構構件檢測項目欄(12~20項)、各項破損與瑕疵的說明及維修工法建議欄、檢測員意見欄。另外再配合一張維修工法與處置對策一覽表，即可讓檢查員攜帶至現場展開檢查作業。

- A.B.C.D.評等法則因為以條列方式逐條列出檢查項目與可能發生的損傷瑕疵，使檢查員可核對項目而予以記錄，故其檢查記錄表格乃依照八大項結構檢查分類，各有一至二張的檢查記錄表格。而以一座橋樑而言，至少都需十多張以上的記錄表格，因此，檢查員每次外出作業，均需攜帶大量且不同的記錄表格以茲應用。而對於各橋跨結構構件的檢測項目而言，A.B.C.D.評等法並沒有明確規定各橋跨究竟是彙整記錄於同一張表格，亦或逐橋跨分別記錄在各自的表格。

- 兩種評等法之比較後，發覺兩種評等法各有其優缺特性，且各有較適合之使用時機。如以網路層級之橋樑管理系統而言，為求快速、大量的進行橋樑評等作業，則毫無疑問應以D.E.R.U.評等法較為適合，而A、B、C及D之文字評估，未予量化，未能據以計算橋樑狀況指標(Condition Index)及維修優先排序等橋樑管理系統所需之功能，故尚未能稱為橋樑管理系統。鑒於D.E.R.U.評等法遠較A.B.C.D.評等法完善妥當且國內相當多單位如交通部公路局等亦是採用D.E.R.U.評等法做為橋樑之目視檢測評估系統，是以建議往後相關單位進行橋樑目視檢測時以採用D.E.R.U.評等法較為合適，目前交通部之橋樑管理系統皆是採用D.E.R.U.評等法。

- 3.2  非破壞性檢測

- 3.2.1  非破壞性檢測之基本概念

- 非破壞性檢測(Nondestructive Testing, NDT)顧名思義是以不會破壞結構體之方式來檢測結構物內部之劣化現象及程度之一種檢測方式，其原理是藉著某種媒介物(Medium)，例如聲、光、電、磁等媒介進行間接之檢測，較其他一般直接檢測方式，例如機械量規、敲擊探傷等更具靈敏與快速的特性。非破壞性檢測可於現場進行檢測，並可方便的移至下一個測點再進行檢測，利用此一優點可迅速的對橋樑實施檢查，當遇特殊之部位或非破壞性檢測無法進行時，則採用部份破壞性檢測。所謂的部份破壞性檢測乃是檢測時對橋樑結構體造成局部性破壞，於試驗完成後再加以適當的修補，使其恢復原貌，故亦屬於廣義非破壞性檢測之範疇。以下僅就常見之橋樑非破壞性檢測儀器部份，依其檢測目的來介紹其原理及作法，再以實例作進一步之解說。

3.2.2  混凝土品質量測方法

3.2.2.1  衝錘法

- 衝錘法(Rebound Hammer Method)又稱為反彈錘法，此法係由瑞士工程師Schmidt於1948年所研發出來的，為目前較常用於測定混凝土強度的表面硬度法，且此法已被列入CNS國家標準中。衝錘本身主要是由圓形外管、活栓、衝錘、衝擊棒、主彈簧與反彈指示器等六部份所組成。

- 衝錘法主要是利用衝錘帶動衝擊棒以撞擊混凝土表面，然後利用衝錘的反彈數(Rebound Number)來求得混凝土表面的硬度，並來推測其抗壓強度。其原理是一質量以定速率敲擊混凝土之表面，由此質量回彈之高度決定混凝土表面附近之硬度，進而推測其整體強度與均勻性。進行試驗前應以類似材料及不同強度之混凝土試體先進行試驗校正，建立反彈數與強度之關係作為參考依據，通常儀器會附有反彈值與強度之對照表。注意需考慮齡期效應，衝錘試驗之結果要乘以齡期係數，才能反應混凝土於28天之強度[張維麟、金鵬、施義舜，1987]。

3.2.2.2  超音波於混凝土介質之傳遞波速推算強度

- 超音波在各種不同的介質中的傳遞速度不一樣，其波速與介質的密度有關，而密度與強度有關，此為另一種以非直接方式來求得混凝土強度之方法。一般水泥與砂、石、水份等混合後即起化學反應，因此其化學成份一直在改變，其密度及其強度也一直在變，因此經過其中的波速也一直在變，如能測量出波速及其與強度間之關係，則只要能測量出其波速即可求出其強度。同時在現場只要能知道實際之厚度(波傳距離)，亦可用超音波測出波傳遞之時間，再計算得出波速，並推算混凝土之強度或品質[蕭勇順，1989]。

3.2.2.3  攜帶式混凝土彈性波(應力波)波速量測系統

- 上述所提之反彈錘與超音波法，應用於混凝土之非破壞性檢測已有一段時日，對於抗壓強度及反彈值與波速之相關性亦已有相當多之研究。但是，反彈錘雖使用方便，但精確度較差，受結構表面粗糙度之影響很大。超音波法必須將探頭置於試體兩側，對接的精確度不易控制。有鑑於此，吳政忠等人[吳政忠、童建樺、王俊揚，1998] 乃發展出攜帶式混凝土彈性波(應力波)波速量測系統，便於進行現場的量測，並可廣泛應用於一般結構。此系統只需在結構物之同一側表面進行量測，在使用上較超音波法更為靈活與方便；而檢測時對結構表面的粗糙度要求，不若反彈錘嚴格。

- 此量測系統是由筆記型電腦(Notebook Computer)、高頻類比/數位轉換卡(A/D card)、位移感測器及波源產生裝置所組成。

3.2.2.4  成熟度檢測法

- 在北歐諸國等氣候變化較大的地區，有關成熟度檢測法的研究與應用頗受重視。成熟度檢測法已被列入ASTM標準中，主要是來評估新澆置橋樑構件在不同成熟度時的混凝土強度，從而決定相關的施工步驟(如模板的拆除、預力混凝土後拉法鋼線外力的施加、低溫環境下混凝土保護之解除等)。由於混凝土開始水化作用時，混凝土之溫度便會隨著水化熱的產生而隨之增高，是以該檢測原理乃是利用混凝土的溫度變化來評估本身的強度[徐耀賜，1995]。

3.2.2.5  混凝土鑽心取樣抗壓試體

- 此一試驗屬部份破壞性試驗，試驗的主要目的是在決定結構體中部份區域之抗壓或抗拉強度，為了達到這些強度的量測，必須將此區域加壓力或拉力以致於達到破壞來評估其強度，因此這些測試對結構物或多或少會造成破壞性的傷害，是以破壞性的檢測乃是用來驗證非破壞性檢測之結果是否正確。

- 而混凝土鑽心取樣一般用於橋樑結構體損害頻繁處，以鑽心取樣方式，鑽取該處混凝土試體，再送回試驗室內經抗壓試驗求混凝土抗壓強度，此法已被列入CNS國家標準中。手提式之混凝土鑽心取樣機(Coring Machine)已非常普遍，可以由上而下或由下往上鑽取，但由下往上鑽取一般而言較不方便。而使用本檢測方法需注意的一點是在混凝土充分凝固前，不可自構物內取出做強度試驗用之試驗，以免影響其水泥漿與骨材間之握裹力，通常在混凝土澆注後14天後，方可進行鑽心取樣。但如試體有特殊之缺點，或因挖取而導致有損害之試體，不得用以試驗。

3.2.3  鋼筋位置探測儀

- 鋼筋位置探測儀係利用渦電流原理，檢驗第一層鋼筋排列位置；進而檢測鋼筋號數或混凝土保護層厚度(有些儀器可以量測到鋼筋號數或保護層厚度，但二者需已知其中之一值，另一值才可求得)，但對於第二層鋼筋探測之正確性則須視其排列之形式與間距而定[徐耀賜，1995]。

- 其原理乃是藉著電磁感應原理，將載有交流支線圈探頭置於金屬料件附近，使得金屬導體在其交換磁場部份，感應產生無數漩渦狀之渦電流，由渦電流變化所產生之訊號，便可以測定構件之物理性質。

- 而利用渦電流檢測原理除可用來檢測鋼筋位置外，亦可用來檢測電導體試體的瑕疵、結構不規則性和成份之變化。應用範圍包括金屬分類、裂縫、空洞及含渣之偵測、平板和管子厚度之量測、鍍層厚度之決定及電導體金屬材料上非導體薄膜厚度之量測等。

3.2.4  裂縫深度檢測

3.2.4.1  超音波檢測法

- 超音波檢測法是在待測物體上一點發出超音波脈波，量取從這一點傳到另一個點所需要的時間。由於波的傳遞速度是根據介質的性質及質量而定，若已知質量及波的傳遞速度，便可評估其彈性性質，因此只要依據材料性質及所量測波速便可以用來評估材料之現存狀況[李有豐，1998； Leslie et al., 1945；Jones, 1946]。

- 而使用超音波檢測法之優點如下：

- 1. 可使用多種類之材料。

- 2. 可作深入內部的探傷、測厚及測定物性。

- 3. 檢測速度較快，儀器輕便。

- 以超音波波速量測評估材料品質必須謹慎的操作儀器，選用適當頻率，並準確的量測其經過試驗材料的傳遞時間，超音波在材料中移動的路徑長度也必須測量。為使傳送端子與混凝土表面間有很好的連結需以如凡士林、蜂蜜或潤滑油等塗抹其間作為耦合劑。如果混凝土面非常粗糙不平，則需要用砂輪機磨平或快凝水泥漿蓋平以提供使用傳送端子的平滑表面。

- 因為超音波無法傳送穿過裂縫，因此若有裂縫存在於傳送路徑上，則超音波會繞過裂縫而尋找其他路徑，故儀器所顯示的時間，係由繞行裂縫尖端後所得者，利用波傳時間差量測得之距離等特性可求得裂縫之深度。

- 量測波速穿過混凝土的技術，有以下三種基本探頭佈置方式：

- 1. 直接傳遞法(Direct Transmission)

- 在試驗時將發射與接收探頭靠在混凝土的兩面，因為路徑距離容易量測，並且可以獲得最靈敏的結果，所以使用最廣。

- 2. 半直接傳遞法(Semi-direct Transmission)

- 由於混凝土表面的自然形狀需要，可使用此法，但此法靈敏性較小，而且由於傳送波的衰減，接受器所接收的信號較不清楚，但是若探頭之間的角度不太大，且路徑又不長，則所得的結果尚能令人滿意。

- 3. 同面法(Same Faces)

- 當僅有一面的混凝土表面可接近時，可使用此傳遞法，例如橋面版或擋土牆等大面積之混凝土。由於波的最大能量直接進入混凝土，所接收到的振幅訊號跟直接傳遞法比較少了許多，所以同面法是三種方法中最令人不滿意的。此種波速量測僅能指出較靠近表面之混凝土品質，而且無法提供較深層混凝土之資訊。

3.2.4.2  敲擊回音法量測混凝土內容孔隙及表面裂縫之深度

- 雖然前述之超音波法為眾人熟知之一種非破壞檢測法，其應用範圍相當廣泛；包括金屬材料瑕疵、焊接品質、殘留應力、人體檢查等。但其應用在混凝土材料上並不十分理想，主要缺點為：

- 1. 超音波引進混凝土內部之高頻波，容易被混凝土內部之小孔隙所散射，雖然後來已有較低頻之超音波儀器上市，但其透過電壓刺激壓電材料變形所產生之波源，能量仍不足，限制了超音波傳之距離。

- 2. 超音波之連續激發波源，會受到埋設在混凝土內部之鋼筋影響，無法有效去除該一影響。

- 3. 探頭尺寸較大，為了能有效產生激發源及訊號接收，混凝土表面必須特別處理並塗上耦合劑，施測時須給予適度壓力。

- 4. 超音波探頭尺寸較大，發射之能量小，使量測距離有限，精度相對較差。

- 5. 市售之數字化簡易型超音波儀器，無任何波形訊號供分析用，無法辨識第一波訊號之真正來源，可能產生誤判的情形。

- 為了突破上述超音波應用之瓶頸，於1983年起乃有敲擊回音法之發明。敲擊回音法主要是利用敲擊產生暫態彈性波(應力波)導入混凝土介質並接收其反射之位移反應訊息。經由接收反射回來的訊號，經過快速傅立葉轉換(Fast Fourier Transform, FFT)至頻率域來判讀混凝土內部是否有孔隙或裂縫，並計算出其孔隙位置[林宜清，1997]。

- 敲擊回音法原理在測試物體的表面利用機械性敲擊產生暫態應力波動並導入物體內，該應力波動包含有壓力波(P-Wave)、剪力波(S-Wave)及表面波(R-Wave)，其中壓力波及剪力波在物體內部依球狀的波形方式向前傳動，而表面波則沿著物體表面遠離敲擊點的方式向外擴散出去。當壓力波及剪力波遇到物體內部的瑕疵(如裂縫及孔隙)或物體的邊界時，將會被反射回去，這些反射波回到了敲擊面時，則產生表面的位移，此等位移反應可利用訊號接收器監測到，如果將接收器安排在靠近敲擊點處，則監測到之位移波形主要是因為壓力波到達所造成。

3.2.5  鋼筋腐蝕檢測

- 造成鋼筋腐蝕的主要原因有鹽害與中性化兩大類。在鹽害方面，當混凝土中鋼筋表面的氯離子超過一定的量時，鋼筋表面的保護性鈍化膜開始破壞，接著鋼筋開始腐蝕膨脹造成混凝土龜裂或崩落。至於氯離子的來源，又可分為在興建期間加入或是在使用期間滲透進入兩大管道。在興建期間氯離子進入混凝土的管道除了隨早強劑的使用而加入混凝土外，另一則是使用含氯離子的粒料如海砂及含鹽分的水。在結構使用期間，環境中的氯離子會吸附混凝土而擴散到鋼筋表面。這些環境中氯離子主要來源有二：一是融冰鹽，這種情況在寒帶國家中最為普遍，這些國家為解決冬天下雪造成路面結冰的問題，大量使用融冰鹽導致融冰鹽滲透進入混凝土後造成鋼筋腐蝕。第二個氯離子來源是海風或海水，由於台灣四周環海再加上地小人稠，相當多的建設均集中在海邊，這些結構物很容易因海風或海水帶來鹽分滲入混凝土而造成鋼筋腐蝕進而影響結構安全[交通部科技顧問室，1999；施建志，1999；陳振川、張光甫，1999]

- 。

- 而當混凝土材料暴露於大氣中，尤其是工業污染的環境下，含有二氧化碳或二氧化硫等酸性氣體會使混凝土的pH值降低，混凝土中性化的結果將會造成其內部之鋼筋開始腐蝕。由於混凝土發生中性化時，是由最外層漸漸向內侵入，當中性化層到達鋼筋時，保護鋼筋銹蝕環境不再存在，腐蝕於是開始進行。所以中性化的速度決定了鋼筋腐蝕發生的時間。而中性化的速率和混凝土最小保護層之厚度有關，當保護層越厚，鋼筋表面混凝土中性化越慢。鋼筋的腐蝕性質或物理性質的檢測是判斷鋼筋腐蝕最直接的方法。但是由於鋼筋混凝土是一種極為複雜的材料，量測鋼筋腐蝕速度或腐蝕量並不容易。在以下內容中將介紹幾種常用之鋼筋腐蝕檢測方法。

3.2.5.1  腐蝕電位

- 利用鋼筋腐蝕偵測儀來確定鋼筋銹蝕範圍，此方法必須在鋼筋具有連續導電性時方可使用，檢驗時首先要將腐蝕偵測儀的參考電極與鋼筋相連接以形成通路後，再輸入高阻抗，移動探頭並記錄電位差藉以繪出等位圖，再依等位圖判定腐蝕發生之區域。當腐蝕電位在-350 mV以下時(以硫酸銅溶液為電解液)，視作此區域鋼筋腐蝕之潛能達90%以上，而腐蝕電位在-200 mV(以硫酸銅溶液為電解液)以上時，則此區域之鋼筋可視作幾乎沒有腐蝕發生。鋼筋腐蝕偵測儀有單探頭定點式及滾輪式等。根據規範ASTM-C876量測腐蝕電位與預測內部鋼筋腐蝕程度之關係如表3-6所示。

表3-6  腐蝕電位與鋼筋腐蝕機率評估表

| 腐蝕電位E(以硫酸銅溶液為電解液) | 鋼筋腐蝕機率 |
| --- | --- |
| -350 mV > E | 90% |
| -200 mV > E > -350 mV | 5%~90% |
| E > -200 mV | 5% |

3.2.5.2  量測瞬間腐蝕速率

- 直接測量鋼筋腐蝕速率可以瞭解結構的腐蝕原因，協助規劃最適當的維修方法及評估防蝕措施的效果。由於鋼筋腐蝕是一種電化學反應，測量其電化學反應速度就可以獲知鋼筋的腐蝕速度。在實驗室中，有以下幾種方法可以用來測量鋼筋的腐蝕速度，包含線性極化阻抗(Linear Polarization Resistance, LPR)、交流阻抗(AC Impedance)、調和分析(Harmonic Analysis)等電化學方法。檢測時只要將探頭放在欲檢測之位置上，再由電化學檢測設備量出腐蝕速率，如此即可獲知整個鋼筋混凝土結構的腐蝕速率分佈；而如果我們使用上面所提的腐蝕電位方法，則無法用來顯示腐蝕的趨勢。[施建志，1999]

3.2.5.3  測量腐蝕電位和混凝土電阻

- 測量混凝土電阻可以使用測量土壤電阻的Wenner Method。利用數學模式，腐蝕電位圖和混凝土電阻可以用來預測鋼筋的腐蝕速度。另外混凝土電阻也可以進一步來輔助腐蝕電位來判斷腐蝕速度的大小。當腐蝕電位在-350mV(Cu/CuSO4為參考電極)以下時，若混凝土電阻大於l2 KΩ/cm，則腐蝕速度很小，但如果混凝土電阻小於5 kΩ/cm時，則腐蝕速度會很大。

3.2.6  混凝土材料檢測

3.2.6.1  混凝土中性化深度試驗

- 混凝土中的氫氧化鈣遇水後，會解離為鈣離子及氫氧離子，所以混凝土的pH值一般為12~14，在此酸鹼度下鋼筋表面會形成一層具有具保護性鈍化膜。然而空氣中的酸性物質(如二氧化碳、二氧化硫等)會降低混凝土的鹼度，其原先的pH值會降到7~9左右，此即混凝土之中性化。中性化不僅使混凝土失去保護鋼筋的作用，且破壞鋼筋表面的鈍化膜，使鋼筋在低鹼的環境下產生銹蝕。中性化的另一作用會加速混凝土的收縮，產生龜裂與結構破壞，對橋樑結構體之影響更值得注意與防護[王國昌、李有豐，1997；陳永成，1999]。

- 而測定混凝土中性化深度及中性化區域最簡便也最常用之方法為酚酉太試劑測試，是在現場所鑽取之混凝土試體或敲除之混凝土，在放置乾燥室讓試體自然乾燥後，再將混凝土表面上噴灑酚酉太指示劑，觀察指示劑顏色的變化，以判斷其中性化深度，該試劑在pH值在8.5以上之鹼性環境中會變為紅色，而pH值在小於8.5的環境下則為無色，實際測定則以剖面的分界點來判定未中性化程度。一般在維修時，即以此方法來判定應敲除混凝土劣化區域與決定修復範圍，但中性化深度量測時最容易產生誤差有兩個，其一是指示劑放太久；指示劑不能放太久否則混凝土變色不易，第二是混凝土試體取出後不能和空氣接觸太久，否則試體表面混凝土均已中性化就無從判斷混凝土中性化的深度。

3.2.6.2  氯離子含量測試

- 氯離子是誘發混凝土內部鋼筋銹蝕的主要成份之一，其對鋼筋腐蝕的影響主要視含水量和陰極性化所需氧的含量而定。氯離子主要來源為摻料、水、骨材或暴露於海水所致[宋侑玲、李有豐、施建志，1996；宋侑玲、李有豐、黃主清、施建志，1996]。而檢查混凝土中氯離子含量的目的有二：

- 1. 用以研判氯離子含量是否超過國家標準所規定的容許值。

- 2. 研判混凝土中氯離子之可能來源。

3.2.6.2.1  新拌混凝土氯離子含量測試

- 一般而言鋼筋混凝土氯離子規定不得超過0.3 kg/m3。測定混凝土中氯離子含量可研判鋼筋銹蝕的原因，就新拌混凝土來說，採用氯離子含量檢測程序需注意以下程序：

- 1. 檢驗標準依中國國家標準CNS12891混凝土配備設計準則、CNS1240混凝土粒料、CNS13407細粒料中水溶性氯離子含量試驗法、CNS3090預拌混凝土及CNS13456新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法等規定辦理。

- 2. 每次混凝土澆置作業前及每100 m3時，至少試驗一次。

- 3. 試驗結果(同一試料三次平均值)須低於容許值始為合格。

- 4. 如果不合格情形，以後每一車混凝土都須檢測，連續十輛檢驗通過，始准依2項辦理。

- 5. 營造業應於工地備有合格檢測儀器。

- 6. 監造人，承造人及其專任工程人員，應於建築物混凝土氯離子含量檢測報告單上簽名蓋章負責。

3.2.6.2.2  硬固混凝土氯離子含量測試

- 檢查硬固混凝土中氯離子含量的工作包括取樣前的取樣規劃、取樣方法其測試方法，以下將一一闡述其操作上之注意事項。

- 1. 取樣規劃

- 取樣前的取樣規劃是最重要也是最容易造成氯離子含量分析誤差的原因，取樣的規劃必須考量取樣的位置、取樣試體之深度以及取出後之試體要分成多少個深度進行氯離子檢測。

- 以上規劃工作必須要依據氯離子的可能來源進行研判，舉例來說如果氯離子是因為海風或海水所帶來的鹽分滲入混凝土所造成，試體取出後就不能把整個鑽出的圓柱試體一起磨成粉末進行氯離子含量分析。鑽出的圓柱試體必須要切成幾個，在各自進行分析以便瞭解在混凝土中距離表面不同深度的氯離子含量。有了氯離子在不同深度的資料，才能進一步研判鋼筋腐蝕的可能性。如果氯離子來源是因為摻用海砂所造成，則在取樣時需將混凝土已中性化的部份去除剩下沒有中性化之部份才能進行氯離子含量分析。

- 2. 取樣方法

- 混凝土取樣的方法可以分成鑽心取樣或是鑽取粉末取樣兩種方式。利用鑽心取樣的方法的優點是氯離子含量較不會因為鑽取位置的選擇而有所變動。利用鑽取粉末方式的優點是在採用如「倒吊」的取樣位置時較容易進行，但是採用該方式的缺點是在同一取樣位置必須鑽取多次粉末才能得到足夠極具有代表性之數據，這是因為鑽頭尺寸較小如果沒有在同一位置鑽取多次粉末；氯離子的含量很容易偏低或偏高。

- 3. 氯離子含量測試方法

- 氯離子在硬固混凝土中是以游離型氯離子與化學固化型氯離子同時存在，依分析方法而結果不同，硬固混凝土內氯離子含量有三種不同表示方式，分別為總氯離子含量、水溶性氯離子含量及酸溶性氯離子含量。一般硬固混凝土中氯離子的檢測方法分為酸溶法與水溶法，以酸溶法所測得之氯離子含量，較接近總氯離子含量(為固化型加游離型氯離子含量)，但仍無法完全萃取出硬固混凝土內之氯離子；而水溶法則測得較接近游離型氯離子含量，但如萃取時間超過24小時，則所測定之氯離子含量較趨於定值。目前中華民國CNS國家標準並沒有硬固混凝土氯離子含量的分析方法，因此施作橋樑氯離子含量檢測時大多參考美國AASHTO T260的分析方法。AASHTO試驗法為酸溶法，可測得總氯離子含量，取3 g的混凝土試樣(量至mg)，放入含3 ml濃硝酸及10 ml蒸餾水中煮沸，將溶液以雙層濾紙小心過濾，取125~150 ml之過濾液，放在室溫中冷卻。以下列三種方式決定氯離子含量：

- (1) 電位滴定法(Potentiometric Titration)

- (2) Gran圖示法(Gran Plot Method)

- (3) 自動滴定法(Automatic Titrator)

3.2.6.3  鹼骨材反應檢測

- 波特蘭水泥中含有K2O及Na2O成份，若骨材中有Si2O與Al2O3活性成份，則會發生化學反應，產生類似水玻璃之生成物，此物質易吸水而容易膨脹，會造成混凝土產生裂縫，漸形成龜甲狀的網狀裂痕，並使混凝土強度降低進而崩裂，此現象稱為鹼骨材反應(Alkali Aggregate Reaction)。檢驗方法可利用類似氯離子含量檢測般，鑽取混凝土粉末，再利用特殊溶液檢驗是否有鹼骨材反應之生成物。或利用特殊藥劑噴灑於混凝土試體後，利用紫外線照射，若有鹼骨材反應之生成物則該部位將出現黃綠色之螢光[田永銘、王淑慧、潘亮宇、陳維民，1999]。

3.2.7  其他檢測

3.2.7.1  透地雷達

- 透地雷達(Ground Penetrating Radar, GPR)為一應用電壓為幾百伏特的發射線圈，產生頻率為10~2,000 MHz，歷時為幾十億分之一秒(ns)的脈波(稱雷達波)由地表或孔內射入地下或由建築結構體表面射入建築結構體內，此入射波經地下具不同電磁性質的地層間介面、地內空洞、地下埋藏體(如地層內管線)等反射射至地表。或射入結構體內因鋼筋或內部裂縫的影響散射至結構體表面。這些反射及散射訊號由置放地表或結構體表面之高靈敏度的接收天線以相等時距接受此訊號，其記錄時間視勘測目標而定。此記錄經一般處理(如振幅衰減補償、濾波)或再加一些特殊處理(如速度分析、移位等)，即可由接收到的各波抵達地表時間的不同，來推測地下地層(或結構體內)並描繪地下形貌及檢測地下人為的構造體(例如瀝青路面厚度、地下管線或空洞、掩埋古蹟等)，或由接收到的各波抵達結構體表面時間的不同，推斷土木結構體內部結構(如水泥混凝土牆版內的鋼筋等) [楊潔豪、陳兆年、王思堯，1997；楊潔豪，1997；蔡道賜、王文禮，1999；鄭富書、蔡道賜、施心玫、林德松，1997]。

3.2.7.2  載重試驗

- 載重與撓曲變形量或位移量是評估橋樑承載能力的重要量測項目之一。一般作法是在橋樑上部結構放置一已知重量之重物(通常是用卡車)，另外在某些特定點量測其撓曲量或位移量(量測前需要仔細校正)，由這些撓曲量(或位移量)與已知載重可推算出橋樑目前的結構狀況及強度。

3.2.7.3  微震量測

- 任何結構物因受到風力、地盤微小振動或其他干擾的作用，無時不刻地產生振幅極小之微振動。因此，環境微振動測試(Ambient Vibration Test)即是利用相當靈敏的儀器，記錄下結構物的反應以決定結構物的基本振態及基本週期。可從橋樑自然頻率的改變，初步地判定其安全性[李有豐、顏嘉成，1996]。

3.2.7.4  敲擊方法

- 一般可用榔頭敲擊之聲音來判定混凝土內部是否有空洞。因為許多國家冬季下雪，路面及橋面版灑鹽以避免結冰。但鹽分中之氯離子會滲透到混凝土內部侵蝕鋼筋，造成周圍混凝土的開裂與剝離。可利用敲擊等方式並聽其聲音之變化，即可研判橋面版其內部是否有裂縫或空洞；如利用鐵鍊狀(Chain Drag)之簡易設備來檢測裂縫或空洞[李有豐，1997]。

3.2.7.5  水中攝影

- 由於許多橋墩均在水中，一般非破壞性檢測儀器無法在水中進行檢測。所以水中攝影則是一比較可行之非破壞性檢測方式。檢測時建議找專業之潛水伕進行水中攝影之工作[李有豐，1997]。

3.2.7.6  HHT非破壞性橋梁震動檢測

- 1998年黃鍔博士(Dr. Norden Huang) 在英國皇家學會(The Royal Sociaty)的刊物上(Proc. R. Sec. London A .1998)發表了一篇對震波的新解析方法，(Hilbert Huang Transform 以下簡稱HHT)，這種方法不但可以算出振動自然頻率，也可以算出振動的瞬間頻率(Instantaneous Frequency)，並且可以計數非線性(Non-Linear)及非穩定性(Non-Stationary)之振動。

- 這種方法是先測得結構由任何振動產生的震波，再依據造成振動形態，計算出振動的部位及頻率與反應譜，來評估結構體的完整性。

- 振動檢測為利用不同的結構在受振動時將產生不同的震波之特性來求得結構的狀況。這種方法可以彌補目視的不確定性，並且可以提供一個標準一致的記錄，此外這種方法可以測得隱蔽地方之損傷及肉眼看不見之內傷，並可測得很多橋梁之特性。

- 此種震波檢測的方法為利用新發展出的HHT(Hilbert-Huang Transform)技術配合結構分析所導出。HHT方法為先將任何一個結構振動現象----震波，用Huang氏之Empirical Decomposition Method分解成數個可用Hilbert Transform解析的單元IMF即：

Xt=Ct+R	(3-1)

- 再用Hilbert Transform來計算出，ωft與ωn，其基本公式為：

Xt=j=1nCj+γn                          (3-2)

Yt=1πPxt't−t'dt'	(3-3)

Zt=Xt+Yt=ateiθt	(3-4)

ωt=dθtdt	(3-5)

Xt=RPajtetωjtdt	(3-6)

- 由此不但可以得到結構之自然頻率(Natural Frequency)同時也可以求得結構每一時間之瞬時頻率(Instantaneous Frequency)及時間，瞬時頻率和能量的相互關係。此外此法可將原有震波分解成數個分別之單元(Separate Components)在分析中可先行選擇，將其中不重要之單元事先剔除，如此可使結果更為清晰，更容易瞭解。當車輛經過橋梁即將引起橋梁的振動，如果橋梁上某一點有所損傷時，當車輛經過該點時，其所產生的振動將與無損傷的橋梁不同。這種不同的現象，即可由HHT方法所求得的瞬時頻率之變化看出。

- 這種方法將測振儀器放於橋梁的中點，由此可量測到車輛通過橋之振動。由所量得之數據再用HHT方法加以分解成數個分量IMF並求得其時間與瞬時頻率的關係由這些關係即可求得橋梁損傷的情況[黃鋼，2000]。

- 環境微振動量測即為一種非破壞性之檢測方式。李有豐等人曾經利用環境微振動量測，來量測橋梁之振動歷時反應並求得自然頻率，再配合橋梁動力分析檢核其分析模型之正確性，並以此較接近現況之結構分析模型來評估橋梁之耐震能力[李有豐，2001]。其藉由環境微振動量測測得之速度-時間歷時資料，經由FFT與HHT求其頻率域反應，了解橋柱試體在不同狀態下頻率之改變情形；以頻率之變化量評估橋梁之現況。而其得知了在線性與穩態之結構振動量測其時間歷時訊號，經FFT與HHT所得之自然頻率，其結果為一致。且HHT之結果可協助判斷結構系統之振動現象係屬穩態亦或非穩態。若振動反應屬於非穩態，則頻率歷時反應譜之頻率會隨著時間的改變而改變。另外進行HHT之前，可先行做一選擇，將所需之IMF分量找出，再進行轉換後疊加。讓結果更為清晰，以利判讀；但FFT並無此功能。