第六章 資料庫系統之雛型

6.1 路面破損之定義

路面根據其使用目的而予以設計施工，期使其達到使用目的之功能，尤以最近對路面功能方面的需求更涉及了多方面，不可諱言，路面功能除了對於行駛車輛之駕駛的安全性、舒適性、經濟性上的要求外，也應逐漸地對於沿線地域特性、居民生活以及路人的關懷也加入了路面功能考慮的行列。

然而路面功能下降早期顯著顯現者為供車輛行駛的車道之路面，此路面功能下降可分因路面結構破壞的功能減低與因路面表面損壞之路面表面狀況功能減低等兩類，本研究將此兩類路面功能降低現象統稱為「路面破損」。(按：公路局自成立以來，雖每年均編列有路面養護經費，但其列於道路養護經費範圍內，惟自七十一年度起才正式在年度預算書內編列有省、縣及代養鄉道破損路面整修之會計項目，推行路面養護業務，在此將路面功能減低現象稱之路面破損一詞，為了與其呼應而已，並非自創新詞。)

6.2 資料庫涵蓋之路面破損種類

柔性路面破損種類繁多，且各家眾說紛紜，其分類方法又不盡相同，早期分類則以路面破損產生之原因分類居多，如根據外國學者  F.N.Hveem[6][7] 與E. Yorder[8] 之分類即有34種之多，各國在柔性路面破壞目視調查的調查項目如表6.1所示，我們可知知各國並非將所有柔性路面破壞情形均列入調查，而僅就其所發生者予以調查，同樣地將常見諸於國內的破壞種類列於表6.2，又為了目視調查方便起見，將其歸類分為十八種(表6.4)。十八種破壞調查項目分別為：鱷魚裂縫、塊狀裂縫、.縱向裂縫、橫向裂縫、邊緣裂縫、反射裂縫、坑洞、冒油、車轍 、波浪形路面 、車道與路肩高差、路面凹陷、構造物附近高差、挖掘道路修復面破損、推擠、人孔高差、修補路面惡化、鬆散剝脫。這十八種鋪面破損的調查資料，堪稱本資料庫之主體之一。

6.3 調查方式分類

路面健康診斷檢查依其使用目的和方法，約可分為三種檢查方式－目視調查、人工儀器測量、自動偵測等，本研究乃以人工目視調查為主，人工儀器測量、自動偵測調查為輔。

目視調查是利用人類感官之本能去從事判斷路面狀況的良劣情形，為路面管理系統最早採行的方法，本方法只能應用於路面機能之調查，不適用於結構強度調查，同時目視調查僅能對路面機能狀況做出定性方面的評估，評估的數據較為主觀，且隨調查人員的技術素養而差異甚大，故在數據分析上宜採用多值邏輯的模糊數學方法加以分析。又目視調查時對柔性路面各種破損狀況必須有一定的參考標準來定其破損嚴重程度，由此可知，對路面破損嚴重程度的評定雖有二~五級的區分，但以分為輕微(slight or low)、中度(moderate or medium)、嚴重(severe or high)等三級者居多。

本研究為期使現場路面養護人員於路面巡查或目視調查時，能實際區分柔性路面破損嚴重程度以及辨識方面易於區分起見，建議採用三級區分法，並將其整理如表6.3所示，路面現場養護人員依手冊標準將所見的路面實際狀況填寫於表6.4所示之格式，又此圖之格式將來亦可應用於觸摸式螢幕之掌上型電腦，在現場予以儲存後，於內業時再轉入中央作業系統儲存運算而可獲得各路段的養護優先順序。

目視調查僅係靠路面養護人員的主觀(即視覺)判定，因此在調查時機的選定上，應注意下列幾點，方能達到調查的意義：

1.  強度不足或疲勞引起的荷重性裂縫(龜裂)，宜在春天或雨季最不利季節之後調查。

2.  由於溫度收縮等所引起的非荷重性裂縫(塊狀裂縫或橫向裂縫)，宜在冬季以後觀測。

3.  車轍、擁擠、波浪等熱穩性變形，宜在夏季觀測。

4.  鬆散類破損宜在雨季觀測。

5.  為便於裂縫觀測，宜選擇在雨後(或預先洒水)路表面已乾燥但尚有水痕跡的時機觀測最佳。

6.  以上調查雖是適宜的觀測時機，但為瞭解路面破損機制，也可做定期的調查或觀測。

7.  觀測或調查時，應將調查或觀測路段定位攝影或照相或描繪現況，以做為下次調查或觀測參考之用。

表6.1各國對柔性路面表面狀況目視調查項目一覽表[9]

| 使 用 國 家 或 州 | 目視調查項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 變形 |  |  |  | 粒料 |  | 裂縫 |  |  |  |  | 表面 |  |  |  | 修補 |  | 外觀 |  |
|  | 波浪型 | 扭曲 | 車轍 | 沈陷 | 剝脫 | 邊坡沈陷 | 彎曲裂縫 | 縱向裂縫 | 橫向裂縫 | 破裂 | 反射裂縫 | 泛光 | 粒料脫離 | 冒油 | 滑動 | 槽狀修補 | 補錠 |  |  |
| Ontario Washington California | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |
| Quebec Minnesota |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |
| France | ○ |  |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |
| Canada | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |
| United Kingdom | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  |

表6.2柔性路面破損種類與分類[本研究整理]

| 路面破損種類 |  | 破損狀況 | 可能發生地域或位置 | 分類 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 機能 | 結構 |
| 車轍 | 路基沉陷 | 車輪軌跡處之沉陷 伴隨著疲勞龜裂產生 | 車輪軌跡處 |  | ◎ |
|  | 流動性車轍(或推擠) | 隨著瀝青混合物側向移動 | 重型車行駛路線，交叉路口 | ◎ |  |
| 裂縫 | 路基承載力不足 | 鱷魚狀 | 主要在車輪軌跡處 |  | ◎ |
|  | 路基沉陷 | 由線狀裂縫至鱷魚裂縫 | 主要在車輪軌跡處 |  | ◎ |
|  | 瀝青混合物老(劣)化 | 鱷魚狀裂縫 | 自車輪軌跡處而拓散至全面 | ○ | ○ |
|  | 接縫處裂縫 | 線狀(縱、橫方向) | 施工接縫處 | ◎ |  |
|  | 反射裂縫 | 線狀(縱、橫方向) | 混凝土版、水泥穩定處理處 |  | ◎ |
|  | 髮狀裂縫 | 微細線狀(橫方向) | 路面全面(施工後早期裂縫) | ◎ |  |
|  | 車轍裂縫 | 線狀(縱方向) | 車輪軌跡處 | ○ | ○ |
|  | 不均勻沉陷裂縫 | 線狀(縱、橫方向，不規則) | 結構物週邊 |  | ◎ |
|  | 因橋面撓度而龜裂 | 線狀(主要為縱方向) | 鋼橋橋面版之縱向rib處 | ○ | ◎ |
| 平坦度不足 | 波浪形路面 |  | 路線平曲線處、爬坡路段、交叉路口 | ◎ |  |
| 坑洞 |  |  | 裂縫處、排水不良處 | ○ | ○ |
| 其他 | 冒油 |  |  | ◎ |  |
|  | polish | 骨材被摩耗 | 交通頻繁路段 | ◎ |  |
|  | pumping |  | 裂縫處 |  | ◎ |
|  | 高差 |  | 結構物週邊、橋樑引道處 |  | ◎ |

註：分類欄中◎─為主要類型，○─為次要類型

表6.3既有路面健康診斷目視調查項目與其嚴重性[本研究整理]

| 調查項目 | 嚴重性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 輕度 | 中等 | 重度 |
| 鱷魚裂縫 | 縱向、多不相交的平行細小裂縫(<2mm)，且裂縫沒有破裂現象。 | 由輕微龜裂(裂縫寬2-10mm)逐漸形成裂塊，且裂塊有輕微的面層破裂現象。 | 由中級龜裂(縫寬>10mm)形成之明顯裂塊，且裂塊邊緣有嚴重的破裂現象；裂塊在交通狀況下亦鬆動被帶出，且可能有唧水現象。 |
| 塊狀裂縫 | 參照縱向裂縫 | 參照縱向裂縫 | 參照縱向裂縫 |
| 縱向及橫向裂縫 | 裂縫呈細小毛髮狀，沒有破裂現象。裂縫可有填補，但不可有滲水現象；無填補之裂縫平均寬度小於0.25公分。裂縫不會導致樣有明顯的跳動現象。 | 列有輕微破裂現象，且裂縫周圍或相交處有其他細小、不規則裂縫出現。有填補之裂縫，會有滲水情況；無填補之裂縫之裂縫平均寬度需介於0.25至0.5公分。裂縫導致車輛有較明顯的跳動現象。 | 裂縫有嚴重破裂現象，且裂縫周圍或相交處有其他中級至重級嚴重程度之不規則裂縫出現。有填補之裂縫，有滲水情況；無填補之裂縫平均寬度會大於0.5公分。裂縫將導致車輛有劇烈的調跳動現象。 |
| 邊緣裂縫 | 小型或中型的裂縫(縫寬<10mm)，並無鬆散或綻裂發生。 | 中型裂縫(縫寬10-25mm)伴隨少數鬆散或綻裂發生。 | 可觀的鬆散或綻裂(縫寬>25mm)沿邊緣發生。 |
| 接縫處反射裂 | 以下狀況其中之一發生時 1.未填充的裂縫寬度小於1公分。 2.填充料處於滿意程度的任何寬度之裂縫。 | 以下狀況其中之一發生時 1.未填充的裂縫寬度位於1公分及9公分之間。 2.未填充的裂縫小於9公分但是被輕度裂縫圍繞。 3.任何寬度之已填充裂縫，有輕微開裂發生。 | 以下狀況其中之一發生時 1.不論已填充或未填充的裂縫被中高度的裂縫圍繞。 2.未填充的裂縫其長度大於9公分。 3.任何寬度的裂縫其鋪面邊緣已經開始破裂。 |
| 坑洞 | 坑洞深度 直徑5~15公分 直徑15~30公分 直徑大於30公分 介於1.0~3.0公分 輕度 輕度 中度 介於3.0~5.0公分 輕度 中度 重度 大於5.0公分 中度 重度 重度 |  |  |
| 冒油 | 可看出路面出現不同顏色，且出現連續性之斑點。 | 可以明顯地看見冒出的瀝青材料。 | 路面呈潮濕狀，行車時可能會發出聲音。 |
| 車轍 | 車轍在下過雨後較為明顯，且車轍平均深度小於1.25cm | 車轍無雨的情況之下亦明顯，且車轍平均深度需介於1.25至2.5cm | 車轍非常明顯可見，且車轍平均深度會大於2.5cm |
| 波浪型路面 | 波浪型路面造成輕度的行車不適，深度<20mm | 波浪型路面造成中度的行車不適，深度20-40mm | 波浪型路面造成嚴重的行車不適，深度>40mm |
| 路面凹陷 | 深度（公分） 面積小於1/3M2 面積介於1/3~1.0 M2 面積大於1.0 M2 小於2.5 輕度 輕度 中度 介於2.5~5.0 中度 中度 重度 大於5.0 中度 重度 重度 |  |  |
| 車道與路肩高差 | 平均高度差需小於2.5公分。 | 平均高度差介於2.5至5.0公分。 | 平均高度差大於5.0公分。 |
| 構造物附近高差 | 平均高度差需小於1.0公分。 | 平均高度差介於1.0至3.0公分。 | 平均高度差大於3.0公分。 |
| 挖掘道路修補 | 挖掘道路修補的情況尚可(修補面積破損不超過20%)且車行品質無大礙 | 挖掘道路修補有中度變質情形發生(修補面積約有21-49%破損)且車行品質中等。 | 挖掘道路修補嚴重變質(修補面積約有超過50%破損)且行車品質不良，急需重鋪。 |
| 推擠 | 推擠(波峰波谷高差<10mm)導致行車品質低度不良。 | 推擠(波峰波谷高差10-25mm)導致行車品質中度不良。 | 推擠(波峰波谷高差>25mm)導致行車品質高度不良。 |
| 人孔高差 | 面部平整之現象。平均高度差需小於2.5公分。 | 平均高度差需介於2.5公分至5.0公分。 | 平均高度差大於5.0公分。 |
| 修補路面 | 補坑的情況尚可(修補面積約有6-15%破損)且車行品質無大礙 | 補坑有中度變質情形發生(修補面積約有16-30%破損)且車行品質中等。 | 補坑嚴重變質(修補面積約有超過30%破損)且行車品質不良，急需重鋪。 |
| 鬆散剝脫 | 表面少於10％的粒料發生剝離，對行車品質造成輕度影響 | 表面粒料有10％～50％發生剝離對行車品質造成中度影響。 | 表面粒料有超過50％的粒料剝離對行車品質造成重度影響。 |

表6.4 瀝青路面表面機能狀況目視調查表

路線名稱：       路線類別：□省道□縣道□鄉道□專用道路     總車道數：□        調查日期：□□年□□月□□日    氣候：□晴□雨□陰    氣溫：□□。C

路線限制速率：□□公里/時       路線設計等級：□級路                                                                              調查人員：

| 路面表面破損種類 | 1.鱷魚裂縫 2.塊狀裂縫 3.縱向裂縫 4.橫向裂縫 5.邊緣裂縫 6.反射裂縫 7.坑洞 8.冒油 9.車轍 10.波浪形路面 11.車道與路肩高差 12.路面凹陷 13.構造物附近高差 14.挖掘道路修復面破損 15.推擠 16.人孔高差 17.修補路面惡化 18.鬆散剝脫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 破損嚴重程度 | S─輕微 M─中度 H─嚴重 | 破損範圍 | A─少數 B─局部 C─廣泛 |
| 路面表面機能狀況品質 | 優─100~85 良─84~70 中─69~55 次─54~40 差─39~0 |  |  |

調查起迄樁號：□□□K+□□□~□□□K+□□□

| 左側路肩 |  |  |  |  |  | 左3車道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左2車道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 左1車道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右1車道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右2車道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右3車道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 右側 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路肩舖設 | 瀝青 | 碎石 | 填土 |  |  | 路面表面破損種類 |  | 破損嚴重程度 |  |  |  |  |  | 破損 範圍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路面表面破損種類 |  | 破損嚴重程度 |  |  |  |  |  | 破損 範圍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路面表面破損種類 |  | 破損嚴重程度 |  |  |  |  |  | 破損 範圍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路面表面破損種類 |  | 破損嚴重程度 |  |  |  |  |  | 破損 範圍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路面表面破損種類 |  | 破損嚴重程度 |  |  |  |  |  | 破損 範圍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路面表面破損種類 |  | 破損嚴重程度 |  |  |  |  |  | 破損 範圍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 路肩舖設 |  | 瀝青 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S |  | M |  | H |  | A |  | B |  | C |  |  |  |  |  |  |  | S |  | M |  | H |  | A |  | B |  | C |  |  |  |  |  |  |  | S |  | M |  | H |  | A |  | B |  | C |  |  |  |  |  |  |  | S |  | M |  | H |  | A |  | B |  | C |  |  |  |  |  |  |  | S |  | M |  | H |  | A |  | B |  | C |  |  |  |  |  |  |  | S |  | M |  | H |  | A |  | B |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 路面表面機能狀況品質 |  |  | 優 |  | 良 |  | 中 |  | 次 |  | 差 |  |  |  |  |  | 路面表面機能狀況品質 |  |  |  | 優 |  | 良 |  | 中 |  | 次 |  | 差 |  |  |  |  |  | 路面表面機能狀況品質 |  |  |  | 優 |  | 良 |  | 中 |  | 次 |  | 差 |  |  |  |  |  | 路面表面機能狀況品質 |  |  |  | 優 |  | 良 |  | 中 |  | 次 |  | 差 |  |  |  |  |  | 路面表面機能狀況品質 |  |  |  | 優 |  | 良 |  | 中 |  | 次 |  | 差 |  |  |  |  |  | 路面表面機能狀況品質 |  |  |  | 優 |  | 良 |  | 中 |  | 次 |  | 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此欄請填數字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 目視破壞調查資料庫的建立

路面交通量資料不僅種類繁多且數量龐大，故利用電腦作為該等資料的管理工具，應是必然的趨勢。目視破壞調查目前都是由各養護工程師進行，要如何識別各工程師管轄道路範圍與對路面調查結果負責，必須進行系統使用權限的管制，此對資料庫的管理十分重要，本系統在系統執行前設計一個密碼確認程序（如圖6.1）。

圖6.1 系統使用權限控制界面

此外，道路形式、尺寸與路面管理系統屬性資料在目視調查開始時也需要輸入，以了解該調查路段之特殊屬性（如圖6.2）。並在路段目視調查點選清單中點選適當的道路損壞嚴重程度、範圍，亦可進行照片的編輯。在此操作系統中可便捷地建立路面狀況資料庫（如圖6.3、圖6.4）。

圖6.2 客觀資料的輸入與選擇

圖6.3 各車道目視調查點選清單

圖6.4 破損照片的編輯

圖6.5 路面表面破壞型式資料的輸入與確認

在圖6.5的畫面可以點選破損表面徵像，例如路面裂縫隙略呈潮溼、路面碎裂變形、路面縫隙冒漿、路面裂縫乾燥等等。在本畫面中亦可以輸入適當的歷史資料。

圖6.6為本系統一重要輸出資料，本系統可以自動根據人工目視調查的資料即時運算出該路段的PCQI值，計算完成後顯示在該畫面最上方，並給予一該路段建議之PCQI值上下限，再根據PCQI值與建議上下限值及PCQI門檻值，利用已寫入系統之專家系統，即時決定出適合該養護路段的養護策略，另一方面，工程司若對系統決定出的養護策略有意見亦可在此修改養護策略，訂出最後的養護策略，之後系統會顯示出維修面積、維修單價、維修總價。

圖6.6維修策略自動選定

圖6.7、圖6.8、圖6.9，則是資料庫查詢系統，查詢系統對資料庫而言，是一個極為重要的系統，龐大而完整的資料庫仰賴一套發達的查詢系統，方能使使用者迅速的篩選、選取所需的資料，圖6.7是一個搜尋的畫面，使用者可依偏好選擇所欲選取的資料屬性與條件，按下搜尋鍵，便可展開搜尋與檢索。圖6.8便是系統針對使用者所下的查詢條件，進行查詢所顯示的畫面。另外系統亦可把選定路段的原始目視調查記錄表予以顯示，見圖6.9。本資料庫的設計不但可使使用者簡易而快速的輸入完整的鋪面資料，並且設計了即時指標值的運算與養護策略的提供，在鋪面資訊的提供與屬性查詢功能上，皆符合實務工程司容易上手的優點。

圖6.7 資料庫查詢畫面

圖6.7 資料庫系統查詢畫面

圖6.8 屬性資料查詢結果

圖6.9 原始記錄查詢結果