第五章 鋪面指標之建立

5.1 路面成效指標

道路的養護需要依靠一些成效指標來決定適當的養護或改善作業。然公路鋪面在天然環境下，除受地理因素、地質條件、天候關係之影響外，尚受到重複交通荷重之重大影響，造成鋪面的缺陷，使公路服務指標降低。因此，在鋪面評估方面依據Hass分類可就鋪面成效評估、鋪面結構能力評估、鋪面破壞評估與安全度評估等四方面來探討。在此方面各國建立許多指標進行衡量。諸如：表面平坦度、或舒適性指標(Ride Comfort Index,RCI)或舒適狀況評級(Ride  Condition Rating,RCR)或國際平坦度指標(International Roughness Index,IRI)、鋪面現況服務能力指標(Present Serviceability Index,PSI)﹔表面破壞、或表面破壞指標(Surface Distress Index,SDI)或破壞養護指標(Distress Manifestation ,DMI)﹔表面撓度、或結構承載指標(Structural Adequacy Index, SAI)﹔表面摩擦或抗滑係數﹔或綜合性指標，如結合RCI、SDI與SAI等指標之鋪面品質指標(PQI)或結合RCR與DMI的安大略省鋪面狀況指標(PQI)。鋪面指標其目的在供鋪面養護工程師判斷是否進行養護作業之參考，然而在鋪面狀況的獲取除了部份變數為確定值之外，其他參數往往是難以量化的，故欲利用傳統方法進行分析，有其困難性存在。

5.2 鋪面現況服務力指標(Pavement Serviceability Index)

鋪面服務力指標是一種極為重要的路面成效指標。鋪面服務能力的定義是符合使用者感受到的舒適性程度。舒適性直接與鋪面的平坦度在任何時間點都有關係，舒適性的的影響方程式可用下列方程式表示之

St=f(C,TL,EL,S,E,M,T)                                     （式5.1）

其中St：任何時間上鋪面的服務能力

C：施工品質的容許度

TL：鋪面形式與各層厚度

EL：各層鋪面的防滑度

S：路基形式與含水狀況

E：環境影響因子

M：維修方式的影響

T：累積交通量與荷重

服務能力隨著時間的改變就叫做鋪面成效，而且通常依據鋪面使用路齡或累積交通荷重經由迴歸達到該預測方程式。對於鋪面成效評估是針對一段鋪面的功能性行為進行評估。對於功能性或成效性分析而言，有些資訊是必需的，例如舒適性品質的歷史資料與當時交通量等。這些都要週期性的對於舒適性品質與交通量進行成對的觀測或量測才可得到。關於舒適性品質或對於使用者服務能力的惡化之歷史資料被定義為鋪面成效如圖5.1所示。

- 圖5.1鋪面惡化與時間關係圖

如何訂定鋪面服務能力就會聯想到1960年AAHSO道路試驗。因為鋪面維修總是在令人滿意與不滿意之間進行抉擇（例如需要維修或改善）。但是鋪面設計方法無法直接考量鋪面成效部份。因此設計工程師對於何謂令人滿意的鋪面成效部份有許多不同廣泛的想法與看法。但是在該試驗中Carey and Irick兩人對於『服務能力成效概念』提供良好的解釋與發展方向。對於服務能力的定義為鋪面完工後，可以提供平滑、舒適與安全的駕駛空間。在AASHO道路試驗之後陸續有多位學者進行鋪面現況服務能力指標之研究。以下就鋪面服務能力指標的建立模式進行討論。

在AASHO道路試驗中除了記錄小組評分外，同時也利用儀器進行鋪面狀況的量測。使用儀器量測後，PSR可以建立一個相等式包含這些資料的統計結果。其建立的PSR稱作現況服務能力指標(PSI)。所謂鋪面現況服務能力指標可定義為：用以瞭解鋪面目前服務品質等級的一種指標。其基本定義為其最高值為5，最小值為0，PSI愈大顯示鋪面狀況愈佳。

在AASHO的PSI模式中，PSI公式如下：

PSI=5.03−1.9∗log(1+SV)−0.01∗C+P−1.38∗RD2    （式5.2）

其中 SV為路面縱坡度平均變異數

C為裂縫長度(ft/ft2)

P為修補面大小(ft/1000ft2)

RD為平均車轍深度

Al-Omari與Darter利用NCHRP Project 1-23之SHRP資料庫，進行PSR與IRI之模式分析。該研究中建立之PSI與IR之間的關係式為：

PSR=5∗e(−0.0026∗IRI)                            （式5.3）

台灣省公路局於民國六十年代針對台灣地區特性進行PSI公式修正。報告中亦提及美國Minnesota及Utha兩州對於PSI模式之修正及進行之研究。此兩州研究結果如下：

Minnesota PSI=11.03−3.98∗logRI−0.01∗C+P−1.38∗RD2

（式5.4）

Utha PSI=4.18−0.007∗PI−0.01∗C+P−1.34∗RD2 （式5.5）

由於兩州只針對平坦度指標部份進行大幅度修改，其原因在於量測儀器改變之故，所以公路局在研究主要也針對此變數進行修正。研究結果建立之本土化PSI指標如下：

PSI=6.77−1.868∗log(1+PrI)−0.01∗C+P−1.38∗RD2  （式5.6）

交通大學、台灣大學與淡江大學亦依據AASHO道路試驗之精神發展不同儀器適用之PSI指標。

鋪面服務能力指標除了鋪面現況服務能力指標之外，歐美各國亦發展其他相似指標。在加拿大也使用相似的方法於1950年末與1960年初進行試驗。其結果稱作舒適性指標(Riding Comfort Index ,RCI)。另外在NCHRP也發展一種類似PSI的指數叫做舒適性指數(Ride Number)。

5.3 路面狀況品質指標與其模糊迴歸分析

表示路面表面狀況品質的方法很多種，最常見的有PCI、PSI、PSR等，本研究以目視調查方式，提出路面狀況品質指標PCQI(Pavement Condition Quality Index)來表示路面表面機能使用狀況，此等指標係憑藉著人類感官機能來定義路面品質，因此所得之指標是模糊數。

為了瞭解各破損類別發生時路面機能狀況品質，請路面養護人員於該養護路段初次使用瀝青路面表面機能狀況目視調查表時，將路面狀況品質分為五個等級即優(100-85)、良(84-70)、中(69-55)、次(54-40)、劣(39-0)，而路面養護人員對於所調查路段之路面狀況品質，以工程觀點認為該調查路段之實際破損狀況，給予適當的分數(非區間數)，然後再將整個區域之調查資料藉由模糊迴歸方法求出該區域之路面狀況品質指標PCQI。

5.3.1 模糊迴歸理論

一般統計迴歸模式，將數據與模式估計值之間的誤差視為觀測誤差，而模糊迴歸則是將模式與數據之間誤差，假定表示輸入輸出關係的系統結構本身的模糊性，非因衡量誤差（measurement error）所致，而是由於模式參數存在著模糊之不確定性所引起，即模式的參數是一個模糊數，所以模式的輸出亦是模糊數。模糊迴歸最重要的精神乃在於將實際觀測值以可能性分布（possibility distribution）來處理，不需具備統計性質(statistical properties)，所以模糊迴歸可應用於傳統統計迴歸分析條件受限的實際生活上。

模糊迴歸模式應用時，其輸入與輸出的數據類型關係著模糊迴歸模式的建立，其輸入數據為模糊數時，由於模糊數是一個區間的形式，因此其模式較為複雜，不適宜用於路面目視調查上，因目視調查的主要目的在於簡化路面狀況調查的工作，故本研究建議採用輸入數據為實數，輸出為模糊數的條件下，來建立PCQI模糊迴歸模式，而在建立模型時有下列重要觀念；

1.線性關係

指自變數與應變數之間呈線性關係，但在實際操作時可依模式認定（model specification）做不同型式的轉換。

YXββ0+β1x1+⋯+βmxm

2.模糊參數

所謂模糊參數是指模糊迴歸模型中的迴歸係數為模糊數，根據Dubois和Prade定義之模糊數函數（L-type模糊函數）。

設一個對稱形的模糊數Ai，並以Aiαi,ciL表示，則隸屬函數定義為

μAiai=L(ai−αi)ci,ci0

αi是一個中心（center），ci是一個寬度（spread），且Lai是一個模糊數之形狀函數（shape function），它應滿足下列條件：

(i) LaiL−ai

(ii) L01

(iii) Lai為ai≥0之強遞減函數

(iv) ai|Lai≥0為一封閉區間

為了簡化起見，選用對稱三角形模糊數，因此其隸屬函數表示如下(圖5.2)：

μAia=1−α−ac,α−c≤a≤α+c

圖5.2  L-TYPE模糊三角形隸屬函數

根據擴張原理可得歸屬函數μYiyi如下

μYiyi=Lyi−xitai/ctxi

3.觀測值Yi=yi,eL與估計值Yi=xitα,ctxiL之包含關係

模糊迴歸中的基本觀念；在某個水準下，實際觀測值（模糊數）能被估計值（模糊數）的截集所包含。觀測值與估計值的隸屬函數如下：

μYi=1−yi−yiei，μYi=1−yi−xitαctxi。

而包含關係如圖5.3所示。

圖5.3  觀測值與估計值之關係

出現部份之長度為d=yi−xitα+ei1−hi。

由圖可知，11−hi=ctxid，所以hi=1−yi−xitαctxi−ei。

若Yih⊂Yih，則可寫成：

yi+L−1hei≤xitα+L−1hctxi

yi−L−1hei≤xitα−L−1hctxi

4.模糊度的最小化

在模糊迴歸是將殘差的產生視為系統結構的不明確所致，因此將殘差視為參數的模糊度。而整個模式可轉換成數學規劃問題，其目標函數為將模糊參數或估計值得模糊度最小化，故目標函數可定義如下。

Sv=1ncitxi=ic0+c1xi1+⋯+cnxin

s表示推估模糊數Yi寬度之和，在此，相當於通常迴歸模型誤差之平方和。

因此模糊迴歸模型最後轉換成線性規劃模式，如下表示：

minα,cSv=1ncitxi=ic0+c1xi1+⋯+cnxin

st

yi+L−1hei≤xitα+L−1hctxi

yi−L−1hei≤xitα−L−1hctxi

c≥0

在此，h稱之為適合度基準，觀測資料數n相當大時，全部輸出入資料可視為得到全部的資料，有已知之資料得包含全部之推估模糊數，可是h=0，又只可得理想資料的一半時，h=0.5，在此，適合度基準相當於通常之信賴度。

5.3.2  路面狀況品質指標(PCQI)模糊迴歸分析

前已述及PCQI模糊迴歸模式係採用輸入為實數，輸出為模糊數，因此必須將前述目視調查結果的模糊破損率轉化為非模糊數，亦即非模糊化（defuzzification），模糊集合非模糊化方法有二：

1.重心法：從幾何學的觀點來觀察模糊集合時，可以重心作為代表之。

2.α-cut元素平均法：根據所定的歸屬度值α，對所在的模糊集合作切割，而以此元素的平均值當作非模糊化的代表值，惟α值必須由決策者或決策群體成員決定，如何決定α值亦屬相當困難之事。

上述兩種非模糊化方法中，由於第二種方法須由決策者或決策群體決定，過程較困難，不適合採用；本文目視調查所得的隸屬函數均為梯形，其重心可由下式求得（圖5.4）：

圖5.4 梯形最佳非模糊值之決定

X=[Y+Z2−YZ]−[W+X2−WX]3[Z−W+Y−X]

由此式將隸屬函數非模糊化後，再以權重數相乘後即得十八種路面破損率的非模糊數。

本研究以台灣省公路局中壢工務段所管轄的路線做為實際目視路面狀況調查的對象，並以每100公尺每一車道為一單位，並將前述內容之觀測模糊數據轉化，代入上述的線性規劃模式，求得中壢工務段所養護路線的路面狀況品質指標PCQI的模糊迴歸模式如下：

Y=100,0+−11.6,6.0x1+−7.3,3.9x2+−18.4,11.2x3+−112.6,92.6x4+−121.0,121.0x5     +−13.7,2.9x6+−5.1,1.8x7+−15.5,5.5x8+−10.4,2.8x9+−215.8,146.1x10     +−190.4,54.9x11+−174.4,18.1x12+−19.8,19.8x13+−318.2,136.4x14+−6.9,2.4x15     +−24.4,11.4x16+−299.8,123.3x17+−15.7,0x18

- 5.4，PCQI門檻值之研定與養護類別

5.4.1  PCQI門檻值之研定

本研究經由中壢工務段路面目視調查資料所得結果共計有3050筆路段，而調查時並對路面養護類別的選定或認定，經由統計學中多變量分析之判別分析可知，各工程司在路面調查現況所選定的養護類別，其隸屬程度非常高，其中無須養護現場判定的正確率高達84.4％，預防性養護判定正確率為80.2％，例行性養護判定正確率為86.6，而改善養護判定的正確率最高為93.1％，可知一般路面養護工程司在無須養護、 預防性養護、例行性養護等三種路面養護類別較不易區分，乃因預防性養護在國內已有許多年未見實施，資深道工均已退休，新近路面管理人員對於較無概念，因此在預防性養護與例行性養護的界限，無法清楚的釐清，又經由判別分析中判別正確之各養護類別的PCQI平均值分別為無須養護（92.84）、 預防性養護（82.47）、例行性養護（68.76）、改善（45.32），經計算各養護類別之PCQI門檻值 如表5.1，5.2所示

表5.1各養護類別判別分析[本研究整理]

|  | 養護類別 | 無須養護 | 預防性養護 | 例行性養護 | 改善 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始累計數 | 無須養護 | 1494 | 276 | 1 | 0 | 1771 |
|  | 預防性養護 | 97 | 418 | 6 | 0 | 521 |
|  | 例行性養護 | 0 | 1 | 480 | 73 | 554 |
|  | 改善 | 0 | 0 | 14 | 190 | 204 |
| 累計％ | 無須養護 | 84.4 | 15.6 | 0.1 | 0 | 100 |
|  | 預防性養護 | 18.6 | 80.2 | 1.2 | 0.0 | 100 |
|  | 例行性養護 | 0.0 | 0.2 | 86.6 | 13.2 | 100 |
|  | 改善 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 93.1 | 100 |

表5.2各養護類別PCQI門檻值[本研究整理]

| 養護類別 | PCQI |
| --- | --- |
| 無須養護 | ≧90 |
| 預防性養護 | 89～76 |
| 例行性養護 | 75～59 |
| 改善 | ≦60 |

- 5.4.2  養護類別之選擇

路面完工後為了要維護路面經常保持良好狀態，需要有妥善措施，方能常保良好的服務品質，而依人工目視調查所建立的PCQI及其門檻值，便是養路工程司決定養護策略的重要依據，依5.4.1所建立的門檻值，便可以決定進行何種養護較為適當，  路面養護作業依作業流程，可分兩大類：

一、緊急養護－以下情形路面須即時養護，以維持路面之服務性。

- 道路路面因地層滑動而坍陷，無法通車時應予緊急搶修填高修復路面，恢復交通。

- 路面基、底層因地下水或水管（或油管）破裂，導致路面坍陷或底層軟弱在無法承受荷重，而需予以翻修。

- 災禍（如遠航空難、化學藥品腐蝕瀝青）造成部份路面嚴重損壞，影響行車安全時，應予以緊急修復。

以上情形示無法預測，其修復經費一般都在一般災害經費項目下支出。

二、一般性維修養護－各國依經濟發展程度不同，在開發中國家一般維修養護分成週期性養護、改善、改建三個等級，已開發國家之一般維修養護分成例行性養護、預防性養護、改善、改建等四級。我國目前已經進入已開發國家之林，因此一般維修養護亦應大致分成上述四級，茲將應採取措施說明如下：

1. 例行養護－每月、每年定期養護，此項業務因道、技工老邁，以及缺不補之情況下，目前各養護工務段在路面養護方式大多以招標方式，委託營造廠商辦理零星路面養護業務，其項目包括：

a.填補坑洞

b.路肩養護

c.排水設施養護

d.局部修補

e.局部薄層加封

f.填補裂縫

2 .預防性養護－預防性養護係在路面為發生較大損壞前即加以養護，以免損壞擴大及加重，或在雨季之前，或某種特殊交通狀況發生前應予以養護，期能防止或減少損害之發生。預防得方法計有：

a.細砂封層

b.細石粒料封層

c.微鋪面

d.薄層熱拌瀝青混合物加封

e.薄層常溫瀝青混合物修補

f.裂縫填補

g.噴霧薄封

3. 改善－路面損壞、範圍甚大，無法緊急養護、例行養護與預防性養護等方法施工，必須整段改善，以延長路面之壽命，其方法有下列各種：

a.加封瀝青混凝土面層

b.刨除並加封瀝青混凝土面層

c.翻修

- 改建－主要包括道路為了解決壅塞或交通安全上的需求，對於道路線形幾何進行改善，因此一般在年度預算中，有關省縣鄉道改善經費項目下之工程多為改善，其主要工程內容為道路拓寬或改線。

在進行養護與改善對策的時候，工程師們就可以依據指標與門檻值來做決策。鋪面到達何種狀況應該進行例行性養護、預防性養護與改善便可依賴PCQI及其門檻值來劃分劃分。而緊急養護與改建工程，則並依賴該指標作為決策的依據。

5.5 本章小結

路面的評估指標的建立模式通常考慮路面服務狀況，例如裂縫發生種類、車轍、平坦度等問題對路面使用者的影響，探討路面結構性問題或安全性問題指標較少，以上國外公路單位使用的指標大多是整合路面平坦度、車轍深度與路面損壞狀況（裂縫、坑洞…）等，並未對於路面結構性質與安全性進行整合性之分析，利用綜合性指標來對路面狀況進行評估，參考文獻中並未有一個政府單位使用，原因有三，一是在路面結構能力調查方面無法達到快速量測的目的，且所量測之撓度值進行回算分析，但是目前世界各國發展之回算程式結果誤差甚大，其值不適用於指標建立上，若利用直接量測之路面撓度值進行指標之建立，因各路段所設計之各層初始彈性模數因交通量、環境因素各不相同無法進行其指標的建立，二是路面維修除非進行“改善”作業，否則路面之維修作業主要反應路面表面狀況與駕駛人之反應，三是將其安全性指標（防滑度）考慮在外，主要是路面為柔性路面其摩擦力應能提供車輛緊急煞車之用，除非路面因瀝青混凝土含油量過多造成路面冒油現象需要注意。