附錄三、    有關岩石耐久性之消散耐蝕試驗*

附錄3-1    岩石耐久性的意義與試驗精神

岩石的耐久性是一種相對而非絕對的性質，例如：石灰石與白雲母的溶解速率、岩石對冰凍的阻力、岩石對環境的風化速率及岩石之孔隙率變化等，它受岩石所處之環境如氣候、大氣壓力、溼度、陽光、雨量、氣溫和地表水或地下水之影響很大，它也和岩石本身的岩性有關。

美國National Bureau of Standards（NBS）對岩石或骨材生命之估計如下：

| Ohio sandstone , best variety | 1 year to many centuries |
| --- | --- |
| Limestone | 20 to 40 years |
| Marble , coarse | 40 years |
| Marble , fine | 50 to 200 years |
| Gneiss | 50 to many centuries |
| Granite | 75 to 200 years |

某些頁岩與火山岩，當其表面剛被揭露時，即迅速的發生品質上的衰退；很幸運的，有些改變作用對整個岩石而言非常輕微，僅在暴露面表層發生退化，至於整個岩石材質的退化，可能需要數十年之久。不論其速率為何，亦須有一種指數，用來表示岩石本質改變的程度，但由於大自然的力量對岩石所造成的改變途徑有很多，種類各異，因而沒有一種試驗能將大自然對於岩石風化的真實情況加以複製，吾人可利用其他比較試驗與分析的方法，相對的求出岩石抵抗風化和抵抗地下水與沈澱物侵蝕的能力。

一種極佳的指數試驗稱為消散耐蝕試驗（ slaking durability test ），係由Franklin & Chandra (1972) 所創***，利用處理過的岩石試體，在試驗圓筒中泡水至一固定深度，在固定時間內以固定轉速轉動試驗圓筒，岩石試體因為吸水且轉動碰撞，造成一部分脆弱的岩體產生剝落溶解等退化現象，而因為試驗圓筒上附有不銹鋼篩網的構造，只要岩體退化所形成的碎屑小於篩網時，便能自然的通過篩網，而此一部份被視為已消散退化的部分，留在圓筒中的岩體被視為能耐消散磨損的岩體，而消散耐磨指數乃是可以耐消散磨損的岩體相對於整個試驗的岩體的重量比值，而此類試驗通常重複一次的循環試驗，而用於耐蝕指數較高的岩石材料，可以增加循環試驗的次數。對於耐蝕指數較低之岩石，則須進一步進行一般物理試驗（將其視為土壤而作LL,PL,GSD試驗）。

Gamble**** (1971)曾建議岩石材料之消散耐蝕性等級如下表所示：

附表3-1    岩石材料之消散耐蝕性分類表

| Group Name | I D1 (%) | I D2 (%) |
| --- | --- | --- |
| Very high durability | ＞99 | ＞98 |
| High durability | 99~98 | 98~95 |
| Medium high durability | 98~95 | 95~85 |
| Medium durability | 95~85 | 85~60 |
| Low durability | 85~60 | 60~30 |
| Very low durability | ＜60 | ＜30 |

附錄3-2    岩石之消散耐蝕實驗

實驗設備：

- 試驗圓筒：長100 mm，直徑140 mm之圓筒，圓筒之周面係含孔眼為2 mm之篩網。如附圖3-1所示

- 傳動馬達：為帶動試驗圓筒的專用馬達，轉速為20 rpm。

實驗方法：

- 取十個岩塊樣本，磨平四周之角隅使之達到近似球形的條件，且每個岩塊之重量約在40～60公克之間。

- 將小岩塊上的灰塵與粉粒清除，放入整理乾淨的試驗圓筒中，一併放入105℃之烘箱內，烘乾6小時以上。然後取出圓筒與試體放入乾燥櫃內，在室溫下秤重量併紀錄為Ａ。

- 將圓筒放入消蝕儀內，安裝定位完畢。

- 加入20℃的自來水至圓筒轉軸下方2公分為止。

- 開動消蝕儀之電源，使圓筒以20 rpm的速度運轉10分鐘。

- 取出圓筒放入105℃之烘箱中至恒重，併秤重為Ｂ。

- 重複3～6之步驟。

- 設乾淨的圓筒重量為D，第二次放入消蝕儀旋轉後再經烘乾後的小岩塊加圓筒重為C。

計算：

消散耐蝕指數	ID2=C−DA−D×100%

ID1=B−DA−D×100%

備註：

- 如果I D2之值在0～10%之間，則此種岩石應再算出I D1之值，即增加報告第一循環之消散耐蝕指數。

- 試驗用的20℃自來水，亦可以用其他溫度及流體來取代，有時亦可用海水、地下水來進行試驗。

- 觀察留在試驗圓筒中的岩石與通過篩網的材料之外觀。

本附錄摘自國立中興大學土木工程系暨研究所 褚炳麟教授於岩石力學課程之授課講義

*** Franklin, J. A. and Chandra, R. : The slake durability index, Int.J. Rock Mech Min. Sci., Vol. 9, No. 3, pp. 325-342, 1972.

**** Gamble, J. C. : Durability-plasticity classification of shales and other argillaceous rocks, Ph. D.,thesis, University of Illinois, 1971.