附表3-2       岩體之土壤力學性質及消散耐蝕試驗結果整理表

| 採樣地點 篩分析(留篩百分率) 顆粒分析(%) 岩石消散耐蝕試驗 驗驗 | 地質說明 | 分 類 |  |  |  |  |  |  |  | 分析 |  | 自然 含水量 | 液性限度 | 塑性限度 | 塑性指數 | 當地 密度 | 比重 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #10 (%) | #40 (%) | #100 (%) | #200 (%) | 底盤 (%) | 總計 (%) | 卵石 | 砂 | 沉泥黏土 | w(%) | LL (%) | PL (%) | PI (%) | γm (T/M3) | (Gs) | 第一次 ID1(%) | 第二次 ID2(%) |
| 武嶺橋1 | 灰色泥質砂岩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.14 | 40.86 | 2.45 | - | NP | - | 2.305 | 2.674 | 49.45 | 19.55 |
| 武嶺橋2 | 灰色泥質砂岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.71 | 38.62 |
| 武嶺橋3 | 灰色泥岩 | ML | 0 | 0.40 | 2.50 | 1.66 | 95.44 | 100 | - | 4.56 | 95.44 | 4.89 | - | NP | - | 2.504 | 2.709 | 73.58 | 64.32 |
| 武嶺橋4 | 石灰質砂岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50 | - | NP | - | 2.5725 | 2.678 | 94.05 | 90.96 |
| 頭前溪 中正大橋1 | 灰色風化泥質砂岩 | ML | 0 | 0.39 | 24.17 | 21.94 | 53.50 | 100 | - | 46.50 | 53.50 | 11.69 | - | NP | - | 2.204 | 2.68 | 8.602 | 5.197 |
| 頭前溪 中正大橋2 | 灰色粉質黏土(泥岩) | CL |  |  |  |  |  |  |  | 6.94 | 93.06 | 2.97 | 23 | 15 | 8 | 2.269 | 2.685 | 92.64 | 84.11 |
| 山線鐵路雙軌大甲溪橋 | 黃色風化砂質泥岩 |  | 0 | 0.77 | 11.61 | 30.58 | 57.04 | 100. | - | 42.96 | 57.04 | 5.184 | - | NP | - | 2.123 | 2.674 | - 071 | 0.341 |
| 八掌溪 吳鳳橋1 | 灰色泥岩 | ML | 0 | 0 | 1.58 | 0.47 | 97.95 | 100 | - | 2.05 | 97.95 | 12.71 | - | NP | - | 2.185 | 2.686 | 20.30 | 0.14 |
| 八掌溪 吳鳳橋2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.34 | 0.36 |
| 五虎寮橋 下游 | 灰色泥質砂岩 | SM | 0 | 0 | 48.43 | 11.20 | 40.37 | 100 | - | 59.63 | 40.37 | 7.82 | - | NP | - | 2.033 | 2.672 | 1.656 | 1.324 |
| 高屏大橋1 | 黃灰色風化礫石質砂土 (礫岩層) |  | 4.43 | 42.41 | 7.02 | 5.43 | 27.18 | 100 | 13.54 | 59.28 | 27.18 | 4.00 | 35 | 19 | 16 | 1.748 | 2.677 | 10.536 | 4.737 |
| 高屏大橋2 | 黃灰色風化礫石質砂土 (礫岩層) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.080 | 7.546 |