第十五章ˉ混凝土護坦工法

15-1ˉ簡述說明

混凝土護坦工法，廣義而言乃於河床上之某一區域，利用舖設混凝土版、拋置石塊層、或佈設成帶狀之混凝土塊群、或施設蛇籠工……等方法，形成護坦(甲)的作用以穩固河床、保護橋基安全之工法。惟本文中為便於區分各種工法的不同，特別將在河床上鋪設帶狀或片狀之(鋼筋)混凝土版、且厚度達8~10 cm以上之構造稱為混凝土護坦工(相較於一般於蛇籠工上噴注薄層混凝土的目的是在於增加蛇籠網目之抗銹蝕與抗磨蝕的能力，而非依賴混凝土的直接保護作用)。混凝土護坦工的下方亦有可能埋置早期所施作之蛇籠工、鼎形(或元鼎)塊、混凝土(長)方塊、異形塊、或回填拋石。另外，混凝土層所埋設之鋼筋也可能是使用已廢棄之鋼軌、或型鋼……等，而在常有巨石或塊石撞擊、磨損之河段(河川上游段)，亦有於混凝土護坦工表面加裝防撞鋼板或橡膠輪胎等方式增加抵抗河川流石撞擊、磨損能力。

本工法有應用於西部具卵礫砂石質之河川，例如：於縱貫鐵路海線大安溪橋與大甲溪橋的下游側，尚可見十餘年前施作於舊橋之(鋼軌)混凝土護坦工的磨損沖蝕或破壞的痕跡；另外台1線大安溪橋上游側之中油天然氣管線、與台1線大甲溪橋南端附近數跨徑之河床範圍內，亦有佈設(鋼筋)混凝土護坦工的案例，另外，在旗山溪、荖濃溪流域上游河段也有數座橋樑以此工法施作，例如：旗山溪流域泥頁岩地質的甲仙大橋、月眉大橋，荖濃溪流域塊石河床的寶來一號橋。

混凝土護坦工法具有下列各項優點：

(1) 採用此一工法所需之設置施工費用，較潛堰等大型工法低廉甚多。

(2) 相關維修費用亦不高。

(3) 施工機具簡單且易施工，工期較短︰此工法無須打樁機、起重機等大型機具，只需將現場整平即可施作。

(4) 常應用於卵礫石或塊石河床中，抗撞擊磨損能力較佳、具有相當之耐用性。

(5) 對於已裸露之易遭水流侵蝕剝離的軟弱泥頁岩層，本工法較能給予包覆保護，降低岩層持續風化之速度：設計施作時應儘量避免滲流水從護坦下方通過。

(6) 可於早期所施作之蛇籠工、鼎形(或元鼎)塊、混凝土(長)方塊或異形塊.……等保護工上方直接施作︰對於早期施作之橋基保護工遭受颱洪損壞之後，可以無須清除而以混凝土護坦覆蓋即可。

(7) 可將廢棄的鋼軌、型鋼、或塊石……等與混凝土版一起澆製，增加護坦的抗磨損能力︰在澆製護坦時，放置鋼軌、塊石等物，將來遭受卵礫石撞擊磨損導致混凝土保護層遭磨蝕之後，鋼軌、塊石等物露出，可以增加抵抗河川侵蝕的能力。

(8) 對於常有巨石或塊石撞擊、磨損之河段亦可於護坦上方設置防撞鋼板或橡膠輪胎等方式增加抗磨蝕能力。

(9) 可以附加景觀設計避免破壞原有天然河川的景觀，並增加民眾遊憩親水的去處。

然而，混凝土護坦工法也具有下列數項缺點：

(1) 在卵礫石或塊石河床，常常因為護坦粗糙度較低，水流通過時流速加快，對下游河床造成跌水或水躍沖刷︰在水流加速通過護坦工進入下游河床後，將河床料帶走造成河床的刷深，進而因為護坦與下游河床高差加大演變成跌水沖刷，所以，應對於護坦工下游端施作止水牆並於與河床交接處施作消能工，以減少跌水或水躍沖刷。

(2) 在砂質河床易受損：在洪流的作用下，混凝土護坦工的上下游河床遭受沖刷而下降，造成護坦工下方的粒料因為下游河床的刷深而形成向源侵蝕，又因為下游河床的流速相對的高於護坦下方的流速甚多，造成的壓力差導致護坦下方的粒料被吸出，加速護坦工的破壞。

(3) 常因為護坦工與高灘地相接的邊緣未處理而造成側向侵蝕形成新的深槽區，導致護坦的邊緣破壞︰在施作護坦時，未將與高灘地相接的部份作好保護，導致洪流通過時，造成高灘地相接部份的坡腳沖刷流失，導致高灘地侵蝕，水流繞道而形成新的深槽區；又洪流繞道造成護坦端部的基底材料因為與繞道水流之速度差而形成壓力差的關係而流失，護坦失去支撐而破裂；建議將護坦與高灘地相連的部份以混凝土將邊坡加固。

(4) 妨礙回流性魚種之生態︰因為護坦的施作將天然河川的水深淺化，造成魚類不易往上游回流，而妨礙生態；建議興建魚梯或設計相對深槽區。

15-2  主要之受損原因與相關案例

經由近年來針對西部各大流域所施作之混凝土護坦保護工的現地調查與災害成因分析，謹將85年及86年內有關護坦工之(水力)災害成因與破壞模式，臚列統計於表15-2-1中以利查詢，惟災害之詳細成因的敘述另請參閱第四章~第八章中相關橋樑的說明。

表15-2-1  混凝土護坦主要受損原因

| 主要原因 | 衍生機制 | 發生年份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 85年 | 86年 |
| 束縮沖刷或 保護工未合攏 | 向源侵蝕 |  | 中正大橋 |
| 跌水或水躍沖刷 | 向源侵蝕 | 中正大橋 | 中正大橋 |
|  | 下游河床局部刷深 | 縱貫鐵路舊頭前溪大橋 |  |
| 向源侵蝕 | 河床刷深 (保護工受損) | 中正大橋 |  |
| 側向侵蝕 | 保護工端部產生局部沖刷、破壞 | 縱貫鐵路海線(舊)大安溪橋 (過去迄今十餘年) | 台1線大安溪橋之上游中油天然氣管線保護工 |
|  | 形成(新)深槽區 | 縱貫鐵路海線(舊)大安溪橋 (過去迄今十餘年) |  |
| 流石撞擊、磨損 | 結構物局部受損 | 縱貫鐵路海線(舊)大甲溪橋(過去迄今十餘年) 寶來一橋 |  |
| 位於河川彎道處之下游 |  | 寶來一橋 |  |
| 軟岩風化沖蝕 |  | 中正大橋 | 中正大橋 |
| 河道匯流 | 局部沖刷 | 寶來一橋 |  |

註：附加底線者有相關案例說明。