- 文獻回顧

不論是車輛於道路行進時之速度及方向上的控制，亦或是飛機於跑道上起降的各種操作行為，皆和鋪面表面特性有很大的關係，特別是鋪面的抗滑能力。鋪面抗滑值若可以維持在一安全的程度，則駕駛人或機師面臨溼滑的道面，皆可以盡量減低駕駛的危險性，因此各先進國家皆將抗滑值列為鋪面服務績效的監控項目之一。除了進行抗滑值影響因素、鋪面骨材特性及施工方法之研究外，更將抗滑安全門檻值及抗滑預測模式列為研究的方向與目標[1,3,4,5]，俾使駕駛者與機師對於車輛與飛機有更安全的操作空間。

為配合本研究之研究內容與方法，本研究所蒐集的文獻著重於：「鋪面抗滑影響因素」、「機場設計規範暨飛機操作行為」和「抗滑預測模式」等三個部份進行回顧與整理，最後並對回顧之文獻提出小結。

  - 鋪面抗滑影響因素

鋪面抗滑能力的意義即鋪面和輪胎之間存在的阻抗能力，因此除了鋪面本身的特性會影響抗滑值之外，輪胎的特性或其他同時影響鋪面及輪胎的外在環境因素，亦將對抗滑值的變化產生影響，這些因素可歸納為鋪面因素、運具因素、環境因素和水滑現象等[6]，現分述如下：

    - 鋪面因素

鋪面由於使用之材料及骨材不同，致使除了組成不同之外，連同分佈其表面上的紋理情況亦有所差異，因而對於抗滑值亦有不同的影響，在此即以鋪面組成及鋪面紋理分別討論：

- 鋪面組成

一般而言，鋪面可因使用材料的不同，而將鋪面種類概分為剛性鋪面和柔性鋪面。剛性鋪面在建造最後完成的階段，混凝土處於半流動狀態時，此時沙漿會被帶到表面，因此鋪面初始抗滑值是由細骨材而非粗骨材所決定，而工法的不同亦將影響鋪面抗滑值及表面的紋理；對於柔性鋪面而言則因為瀝青的型式與百分比、混合空氣的百分比和礦物組成百分比等，而有不同的抗滑表現，一般而言，開放級配有較佳的抗滑特性[3]。

美國肯塔基州曾在1975年對於州內所有公路進行抗滑值檢測實驗[7]，結果發現在同樣累積交通量下，剛性鋪面因為掃紋工法及較好的骨材配比而較柔性鋪面提供較高的初始抗滑值及較緩的抗滑值下降趨勢，開放級配之柔性鋪面則因為使用大顆粒之骨材而較使用高比例瀝青之密集配有較高的抗滑值。

表2.1　各種鋪面型式之抗滑值比較表[7]

|  | 抗 滑 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 累積交通量（百萬） |  |  |  |
| 鋪 面 型 式 | 0.1 | 1 | 5 | 10 |
| 密集配柔性鋪面 | 50 | 46 | 45 | 44 |
| 開放集配柔性鋪面 | 53 | 49 | 46 | 45 |
| 剛性鋪面（以粗麻布掃紋） | 55 | 49 | 48 | 48 |

- 鋪面紋理

鋪面由於組成材料及骨材的配置而在表面形成紋理，其粗糙狀態會影響鋪面抗滑能力的強弱，通常可分為粗質紋理（macrotexture）和細質紋理（microtexture）。

粗質紋理是指鋪面骨材的配置、外形和大小，以及鋪面表面掃紋的工法所產生的粗糙狀態，一般我們稱表面紋理振幅在0.5 mm以上者為粗質紋理[8]，粗質紋理可提供鋪面排除積水的管道，並藉由造成輪胎變形來消減運具運動時的能量，故當粗質紋理愈好，不但可以快速排除輪胎與鋪面間的積水，更可對運具產生較大之阻抗功能；反之若鋪面粗質紋理不佳，則可能因為輪胎與鋪面存有較長的積水時間，而造成運具產生水滑現象（hydroplaning）而打滑。

細質紋理是指鋪面表面骨材間細微的粗糙程度，因此細質紋理的良窳和骨材的選擇有很大的關係，一般我們稱表面紋理振幅在0.5 mm以下者為細質紋理，細質紋理可破除留存在鋪面表面的細薄水膜，增加骨材與輪胎間乾燥接觸點，並提供鋪面及輪胎間的附著力，因此在車輛低速時細質紋理對於鋪面抗滑能力有很大的貢獻。粗質紋理和細質紋理對於道面抗滑能力的貢獻可以圖2.1表示：

- 無紋理

- 細質紋理差；粗質紋理差

- 細質紋理佳；粗質紋理差

- 細質紋理差；粗質紋理佳

- 細質紋理佳；粗質紋理佳

車速（KPH）

圖2.1　紋理良窳與抗滑值關係圖[4]

    - 運具因素

運具因素對於鋪面抗滑能力的影響，主要分為交通量、速度、胎壓、輪荷重和胎紋等，分別討論如下：

- 交通量

車輛輪胎的滾動和煞車動作，會使鋪面表面的骨材受到磨損，使表面的紋理消失而變得光滑，減低了鋪面與輪胎間的摩擦力，因此交通量累積愈多，對鋪面的破壞愈甚，對抗滑值的影響也愈大。

一般而言，隨著交通量的累積，新建柔性路面表面的瀝青被磨損而骨材露出較明顯，將使抗滑值會增加到最大值，而後再因為交通量磨損和其他環境因素，抗滑值會減低，直到一平衡狀態。研究發現公路累積交通量和抗滑值呈對數關係，如圖2.2所示：

抗滑值

每車道通過車輛數（百萬輛）

圖2.2　累積交通量與抗滑值關係圖[4]

另就機場跑道而言，累積交通量除了對鋪面造成破壞以外，飛機每次降落因為高溫而留在跑道上的橡膠胎屑，減少了鋪面表面的紋理，亦使跑道抗滑值降低，因此當飛機的降落架次愈多，跑道累積的胎屑愈厚，將使跑道抗滑能力愈差。

- 速度

抗滑值和速度呈反向相關，亦即當速度增加，抗滑值就會下降，如圖2.3所示。此和輪胎、鋪面表面間的水膜厚度有關，當輪胎在鋪面上運行時，水在輪胎下會被排開，所以當速度低時，被排開的水量會較少，因此排開的水量可迅速從輪胎的溝槽、鋪面的粗質紋理排開；而當速度增加時，被排開的水量較多，較無法控制水膜的流向，使留在輪胎底下的水增加，造成抗滑值的減少。研究發現抗滑值和速度的關係可定義如下[9]：

SN=SN0⋅e(−VV0)　　　　　　　　　　(2.1)

其中，V0：參考速度

SN0：速度為參考速度時之抗滑值

- 胎壓

當輪胎的胎壓較低時，輪胎與鋪面的接觸面積較大，因此當運具滑動或減速時，摩擦所產生的高溫可迅速擴散於這片較大的接觸面積，致使輪胎溫度降低而有較高的摩擦係數，因此在一既定之輪荷重下，胎壓愈高，道面的抗滑值愈低，另外，胎壓愈高的飛機，愈容易於降落的過程中在跑道上留下胎屑，而使機場跑道之抗滑值更加急遽下降。

- 胎紋

胎紋的設計可使運具煞停的效果更為顯著，除此之外，輪胎上的溝紋提供了輪胎與鋪面間積水排除的管道，協助鋪面紋理排除積水的能力，減少產生水滑現象的機會，因此無胎紋的光面胎對抗滑值降低現象較胎紋輪胎為明顯，並對鋪面的粗質及細質紋理較為敏感，如圖2.4所示，在同樣的檢測地點以有胎紋及無胎紋的輪胎進行測試，可發現無胎紋之輪胎較有胎紋輪胎可明顯區隔不同測試速度下的抗滑值差異。因此抗滑檢測儀器多使用無胎紋設計的光面輪胎，除了減低胎紋對抗滑值的影響外，亦希望充分顯現鋪面之紋理特性。

抗滑值

抗滑值

有胎紋輪胎　　　　　　　　　　　　  無胎紋輪胎

圖2.3　有無胎紋輪胎之抗滑值比較圖[8]

- 輪荷重

鋪面的抗滑值會隨著輪荷重的增加而降低，其關係如圖2.4所示，其原因在於輪荷重的增加，會減少每單位荷重與鋪面的接觸面積，輪胎摩擦所產生的溫度不易擴散，因而減少鋪面之抗滑值。

抗滑值

速度（MPH）

圖2.4　輪荷重與抗滑值關係圖[6]

    - 環境因素

環境因素對於鋪面抗滑能力的影響，主要分為溫度和降雨等，分別討論如下：

- 溫度

道面抗滑值會隨著一年溫度的改變而呈現季節性的變化，如圖2.5所示，一般而言抗滑值於春冬兩季較高，而於夏秋兩季較低，主要原因在於夏秋兩季道面溫度較高，運具行駛於道面上會使輪胎橡膠變得較具彈性，致使減少輪胎滾動時的能量而降低抗滑值[10,11]，另外對柔性鋪面而言，柔性鋪面於高溫下冒油（bleeding）的機會較大，亦影響了道面的抗滑能力。

抗滑值

時間（以天計算）

圖2.5　季節與抗滑值關係圖[11]

- 降雨

降雨最主要影響鋪面的乾燥或潮濕，若鋪面無法快速排除積水，則留在道面上的積水將減少鋪面與輪胎間之接觸點，而使得抗滑值下降，研究顯示潮濕道面之摩擦係數約為乾燥時的50 % ~ 60 %[12]，在抗滑檢測的過程中，檢測儀器多配有釋水系統同時進行釋水，除了保守估計道面抗滑能力，亦在模擬道面降雨時的情況。

圖2.6　乾燥及潮濕路面與抗滑值關係圖[12]

    - 水滑現象

水滑現象的發生原因通常為鋪面表面和輪胎之間存在著水膜或污染物，造成鋪面與輪胎之間的接觸面積減少，而影響運具方向和速度的控制能力，使得運具可能偏離原有的行進方向，並無法於有限的距離內安全煞停，水滑現象可因不同的原因與環境因素分為動力水滑現象（dynamic hydroplaning）、黏性水滑現象（viscous hydroplaning）和膠面還原水滑現象（reverted rubber aquaplaning），分述如下：

- 動力水滑現象

動力水滑現象容易於當鋪面表面水膜厚度較厚，或運具速度較快時發生，因此當運具輪胎胎紋不明顯，或鋪面的粗質紋理和細質紋理不足，而無法在運具高速行經積水區時快速排水，將造成水膜因慣性力隔離鋪面和輪胎，使二者之間的摩擦力喪失，進而影響運具對於行進方向和速度的控制，這是所有水滑現象中最危險的一種。

- 黏性水滑現象

黏性水滑現象容易於當鋪面表面存在薄層的水膜、油污或其他易滑性的材料時發生，這個現象和道面污染物的厚度較無關係，一般只要能夠維持鋪面表面的清潔，使鋪面之紋理得以發揮其功能，協助積水的排除以增加鋪面和輪胎之間的附著力，則黏性水滑現象將減至最低。

- 膠面還原水滑現象

膠面還原水滑現象的發生原因為運具輪胎橡膠因為高溫摩擦而使輪胎橡膠留在道面上形成胎屑，這些沈積於道面上的胎屑覆蓋了鋪面的粗質紋理和細質紋理，致使鋪面紋理無法發揮排水的功能，造成運具產生水滑現象。對於高速及高胎壓的運具而言，特別容易在道面上留下橡膠胎屑，因此膠面還原水滑現象特別容易發生在機場跑道，影響飛機的起降安全，所以跑道胎屑的清除工作對於機場來說愈顯重要。

綜合以上抗滑值影響因素的整理，可以知道抗滑值的變化趨勢關係乃受各種影響因素同時影響，因此對於抗滑預測模式的構建，除了應慎選這些抗滑影響因子之外，並應釐清各影響因子對於抗滑值的影響程度，如此方能提高抗滑預測模式的預測能力。

  - 機場跑道設計規範暨飛機操作行為

為了追求更安全、快速及有效率的飛航並服務更多的旅客，飛機的機型與特性在近幾十年來日新月異，一般而言，大型化和快速化是目前飛機設計致力改善的目標，因此機場設計必須因應不斷改變的飛機機型及特性，除此之外對於飛機任何的操作行為，亦希望能確保飛機在進場及離場的過程中安全無虞。本節最主要在探討因應飛機特性之機場跑道設計及飛機取消起飛之操作行為，以作為構建新門檻值的參考依據。

    - 機場跑道設計規範

機場跑道的長度設計，最主要考量三個因素：即政府單位或飛機製造者、操作者要求之安全績效、及機場之環境因素和各型式之飛機的起降操作行為。綜合以上三類影響因素，機場跑道設計基於安全的目標，希望可以達到以下設計準則[15]：

- 飛機引擎可正常操作時，跑道須有足夠的長度以符合飛機升空時的各種要求。

- 引擎失效時，跑道仍有足夠的長度讓飛機繼續起飛或煞停。

- 有足夠的跑道長度讓飛機降落或採取重飛等動作。

由上可知，跑道長度的設計必須考慮各種飛機的型式和重量，並分別針對上述三種飛機操作狀況，找出最長的跑道設計長度作為機場跑道長度。以下針對上述三種飛機操作狀況分別探討所需之跑道長度：

- 飛機降落距離（landing distance，LD）

規範中明訂飛機降落距離必須足夠讓飛機在降落過程中完全煞停，其中降落過程所需的停止距離（stop distance，SD）是指飛機從高度50呎到飛機煞停於跑道的所需距離，但為了安全起見，規範規定飛機降落距離LD應為停止距離SD的5/3倍。

- 引擎正常起飛距離（takeoff distance，TOD）

引擎正常起飛距離必須為實際飛機起飛升高至35呎所需距離之1.15倍，但這段距離並不全然為跑道鋪面，通常起飛距離TOD的後段以一淨空區域代替跑道鋪面，我們稱之為清除區（clearway，CL），基於機師駕駛技術的不同，清除區CL的大小並不全然相同，其可依飛機脫離地面距離（liftoff distance，LOD）大小而定，通常在起飛距離TOD中扣除1.15倍之飛機脫離地面距離LOD後，即可為CL的大小。

- 引擎失效但照常起飛

引擎失效起飛和引擎正常起飛的定義類似，亦即起飛距離必須為實際飛機起飛升高至35呎所需距離之1.15倍，規範中亦允許清除區CL的設置，唯一相異之處在於清除區CL的大小，清除區改為起飛距離TOD中扣除飛機脫離地面距離LOD後即可。

- 引擎失效並取消起飛距離（accelerate-stop distance，DAS）

對於引擎失效的飛機而言，取消起飛的跑道長度要求遠比照常起飛來的重要，這段距離我們稱為取消起飛距離DAS，對於活塞式引擎飛機而言，這段距離最好全段皆為跑道鋪面；但對於渦輪式引擎飛機而言，則可於取消起飛距離DAS後段設置一低強度鋪面區塊作為飛機停止距離（stopway，SW）。

機場跑道長度設計最主要即以此四種飛機操作情況作為設計依據，因此飛機型式和特性的不同，往往影響跑道長度設計甚鉅，相較於1930年代之DC-3型飛機，乃至於現代最新發展之B747、B777、A330和A340大型運輸客機，由於飛機重量相差甚遠，所需的起飛距離亦有所不同，亦使跑道長度設計需隨機型有所變動，如圖2.7所示。因此對跑道長度已定之機場，面對大型化及快速化之飛機加速或煞停等操作行為，基於安全的要求，道面抗滑值的維持更顯重要。

相對起飛所需之跑道距離比

最大起飛重（以十萬磅計）

圖2.7　各型飛機相對起飛距離關係圖[15]

    - 飛機取消起飛之操作行為

由機場跑道長度設計之飛機操作影響因素中可知，對引擎失效而取消起飛之飛機而言，跑道長度對飛機安全的影響較大，取消起飛的飛機能否於剩餘的跑道長度安全煞停，除了取決於跑道抗滑值良窳與否之外，和飛機起飛當時的速度也有很大的關係，亦即飛機決定取消起飛時的速度，是飛機能否及時減速至零的關鍵，本小節最主要即探討飛機引擎失效之飛機速度，並配合飛航統計資料，以了解飛機取消起飛之操作行為。

- V1及其影響因素

如同前文所述，飛機取消起飛之煞停距離和飛機速度有很大的關係，通常機師在引擎失效時，會以引擎失效速度（engine-failure speed，以下簡稱V1）作為繼續起飛與否的判斷依據，當引擎在臨界速度V1之前失效，則機師應依規定採取煞停動作；若當引擎失效時已大於臨界速度V1，則機師別無選擇將繼續起飛，待升空後再採取後續適當之操作。

一般而言，飛機引擎失效之臨界速度V1由飛機製造商於飛機出廠時以實驗方式訂定，不過由於飛機所面臨的飛機狀況、環境條件和道面狀況各不相同，因此每架飛機在起飛之前會根據不同的條件，計算設定不同的V1值，以確保飛機起飛安全。所以當飛機 V1值愈大，飛機雖可因有足夠的距離加速，使達V1後至起飛之距離可以縮短，但相對地煞停距離就要增加。而影響V1的主要因素簡述如下：

1. 飛機載重

飛機起飛載重愈重，則V1值愈大。由於V1值可視為起飛與否的安全性指標，因此就安全的角度來看，愈大的V1值可讓載重愈重的飛機有更多時間考慮飛機是否可正常起飛，且由於延長是否考慮拒絕起飛的時間，而飛機得以持續加速以利飛行；另一方面，若V1值定得太小，則飛機亦無法負擔實際起飛重量，造成載重過重而影響起飛。

2. 大氣溫度

大氣溫度愈高則V1值愈低。原因在於氣溫愈高，空氣分子愈稀薄，由於引擎進氣較少，造成引擎推力較為不足，飛機因而速度較小，無法負擔實際起飛載重。

3. 道面狀況

道面狀況以跑道潮濕與否最易影響飛機V1值，在潮濕的跑道上若V1值繼續維持不變，則為了安全起見，必須減少飛機的起飛距離，延長飛機煞停距離，如此則更不易達到原定V1值，故若飛機在潮濕的跑道上欲維持起飛、煞停距離均衡，則必須降低V1值，以維飛機起飛安全。

4. 其他

除了上述主要因素之外，其他一些飛機起飛前的設定及環境因素亦和飛機V1值有很大的關係，如：飛機起飛之引擎推力程度、起飛時襟翼（flap）伸展大小、當時風力、風向和氣壓等等，由於這些因素容易影響飛機起飛速度和績效，進而改變飛機所負擔的起飛重，自然對飛機V1產生影響。

- 飛機取消起飛事故統計

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）曾經指出飛機取消起飛雖然並不十分常見，但由於飛機處於高速狀態，因此對於飛機取消起飛的操作行為仍應非常注意。根據統計，自1959年至1999年為止，約有二億三千萬起飛架次，其中約有76000架次曾採取取消起飛的操作行為，而在飛機取消起飛中，曾有74次造成飛安事故[16]，若以十年劃分，則每十年起飛架次和取消起飛意外事故比例關係如圖2.8所示。

圖2.8　每十年飛機取消起飛架次比例圖[16]

若分析飛機取消起飛意外事故和V1、道面狀況的關係，如圖2.9所示，可以發現對於飛機V1值而言，意外事故多發生於飛機速度已超過V1，約占54 %，顯示機師若沒有在飛機速度超過V1時按規定繼續起飛，則易造成意外事故發生；對於道面狀況而言，意外事故多發生於乾跑道，約占39 %，其次為濕跑道，約占23 %，由於乾跑道與濕跑道發生意外的比例相差不多，濕跑道又較乾跑道具較高的危險性，因此自1980年起，有關單位對於溼跑道開始注意並投入研究。

圖2.9　意外事故與V1及道面狀況比例圖[16]

至1999年為止，依據歷年來飛機取消起飛造成原因之分析，可以知道多數飛機取消起飛乃起因於引擎失效，約占21 %，除此之外，其他如：飛機輪胎、結構或飛航管制、鳥擊事件等，皆為飛機取消起飛的主要原因，因此數據顯示飛機取消起飛不單是飛機本身的因素，其他外在環境因素亦可能造成飛機起飛的危險性。

圖2.10　飛機取消起飛原因比例圖[16]

綜合本節所述，跑道長度設計和飛機的操作行為有很大的關係，其中又以飛機取消起飛煞停的影響最大，然而造成飛機取消起飛的原因不只是飛機因素，許多環境因素亦是起飛突發狀況的主因，因此在機場跑道長度既定的情況下，面對性能不斷提升的飛機，維持良好的跑道道面條件是提供飛航安全的重要關鍵之一。

  - 道面抗滑值預測模式

所謂道面抗滑值預測模式最主要利用抗滑值影響變數，透過各種函數形式的轉換，表現出最終之道面抗滑值績效。因此可以一簡單關係式表示如下：

道面抗滑值=f(道面抗滑值影響變數 )　　     　　(2.2)

因此不同的抗滑值影響變數及函數型式選擇，將影響預測過程是否容易操作使用，以及預測結果是否正確而不偏離現況。其中，有關抗滑值影響變數已列於前小節探討，故在本節主要整理國內外常用之預測函數型式，並回顧已構建完成之預測模式，以作為本研究構建模式之參考。

    - 道面預測函數型式

道面預測函數型式的選擇，往往視使用者的要求而定，如：調查成本的降低、模式預測之準確性及資料蒐集的難易度等等，基於滿足使用者構建預測模式的要求，因此前後發展了許多相關的函數型式，分別介紹如下：

- 直線外插法（Straight-Line Extrapolation）

此屬於最簡單的預測函數型式，透過二個鋪面觀察點所表現的服務績效值，相連成為一條趨勢直線，對於其他觀察點的預測，即透過這條簡易的趨勢直線進行外插，由於趨勢線過於簡略，故適合在影響變數為連續不變的假設下使用，並無法對於長期表現進行預測。

- 多項式最小平方法（Polynomial Constrained Least Square）

此函數型式假設變數與績效預測值呈現線性關係，在誤差最小化的限制下，以最小平方法進行模式求解，此方法較直線外插法有較強的預測效果，唯當變數資料與鋪面績效值呈現非線性關係時，即不適用此方法，其函數型式如下：

y=a0+a1x+a2x2+...+anxn　　　　　　　　　(2.3)

- 迴歸分析法（Analysis of Regression）

迴歸分析法是目前較廣為使用的預測函數型式之一，其利用統計之運算基礎，研判變數與預測值之變動方向及互動程度大小，並更進一步試圖以變數解釋預測值。

迴歸分析法的優點在於可納入分析之變數個數較多，並在面對非線性趨勢之變數時，可改變函數型式並利用判定係數R2值判斷是否符合，由於迴歸分析建立在統計檢定之基礎上，故有不錯的預測能力；迴歸分析的缺點在於變數資料的更新較為困難，且可能因為錯估變數之間或變數與預測值的關係，造成分析上的繆誤，其基本函數型式如下：

Y=μy/x+ε=α+βX+ε　　　　　　　　　(2.4)

- 類神經網路法（Neural Network Model）

類神經網路是由類似網狀的傳遞元件（processing element，PE）構成，除了最原始的輸入端和最末端的輸出端外，其餘每一個PE皆接受鄰近的PE當作輸入，再以權重的方式加以計算，輸出至鄰近的PE，直到最後結果出現，網路的構建主要包含一開始的輸入層、最後的輸出層及中間的計算層，輸入層的PE數即為影響變數個數，輸出層即為預測值。

如何安排各個PE的權重和各層PE的個數、各層之間的連接方式是類神經網路法最大的問題，因此在構建的過程中，多以電腦套裝軟體進行試誤並不斷的代入資料測試，以調整各層的連接方式和權重安排等等，直到找出最適的答案為止。

- 馬可夫鏈法（Markov Chain Method）

馬可夫鏈法是屬於機率論之預測方法，由於隨著時間經過，鋪面於每段時間所表現服務績效有所不同，馬可夫鏈法即將此不同的服務績效視為不同機率下之發生結果，因此鋪面績效變化可說是長時間下之機率過程。

由上可知，此方法必須透過長時間的資料蒐集以設法將機率模組化，透過模組化之機率次方值乘以初始鋪面服務績效P(t)，即可預測長期之鋪面服務績效P(t+1)、P(t+2)……以此類推，其模組化機率表現方式及長期鋪面績效運算表示如下：

P=P11P12......P1k0P22......P2k..............................00......Pkk　　　P(t+1)=P(t)⋅PP(t+2)=P(t)⋅P2　　　　　(2.5)

    - 國內外道面抗滑預測模式整理

本小節將回顧國內外已構建完成之抗滑值預測模式，並對預測模式提出討論和分析：

- 國際抗滑指標[17]

由於不同的抗滑檢測儀器的構造與檢測原理各異，因此每種抗滑檢測儀所量測而得之道面抗滑值無法一併使用，為使檢測人員在使用不同檢測儀器的同時，仍能具統一之比較基礎，故需透過國際抗滑指標（International Friction Index，IFI）進行轉換，其最主要目的在使實務操作上更加健全，解決檢測作業應用上的限制。IFI計算過程與轉換公式如下：

Sp=a+b∗TX　   　         　  　　　   　(2.6)

FR60=FRS∗EXP[(S−60)Sp]                  (2.7)

F60=A+B∗FR60+C∗TX                    (2.8)

IFI：FS=F60∗EXP[(60−S)Sp]                   (2.9)

其中，Sp = 抗滑值之速度梯度

TX = 紋理深度

FR60 = 該抗滑檢測儀於60KPH之抗滑值

FRS = 速度為S時之抗滑值

S = 任一特定速度

F60 = 轉換後之60KPH抗滑值

FS = 轉換後之任一速度抗滑值

a、b、A、B、C為模式係數

由上式可知，IFI主要使用的原始資料為受檢測鋪面之紋理深度和該抗滑檢測儀器於某一特定速度下之抗滑值，利用這些原始資料推估該儀器之60KPH抗滑值後，再配合迴歸模式轉換為可互相比較且同為60KPH之抗滑值，最後再推導任一速度下之轉換抗滑值，亦即IFI。IFI於實務上的運用，在於協調不同檢測儀器所檢測之抗滑值，除此之外，由於其在不同的檢測速度下仍可進行轉換，故可解決抗滑檢測儀器因外在環境而無法以正常速度檢測的問題。

- 吳翔文[2]

研究中針對國內中正、台南和小港機場之剛性鋪面跑道，進行每月一次之抗滑檢測，並將飛機之著陸區依距跑道頭距離劃分為第一區（距跑道頭300 ~ 450公尺）、第二區（距跑道頭450 ~ 600公尺）及第三區（距跑道頭600 ~ 750公尺），根據累積交通量、氣溫及雨量等進行迴歸分析，所構建之剛性鋪面跑道抗滑預測模式如下：

第一區抗滑值=−0.01314+1.074X1−0.02604X2−0.01841X3　　　　　(2.10)

第二區抗滑值=−0.146+1.149X1+0.005073X22−0.07224X2−0.0154X3　(2.11)

第三區抗滑值=−0.225+1.323X1−0.0283X2−0.008948X3　　　　　　(2.12)

其中，X1 = 初始抗滑值

X2 = 廣體機累積降落班次

X3 = 窄體機累積降落班次

該抗滑值預測模式並配合國際規範研訂本土化之機場跑道胎屑清洗及抗滑檢測頻率，迴歸式中以累積交通量及初始抗滑值為主要影響變數，使資料在蒐集與更新上較為方便，另迴歸式以劃分分區方式分別建立，解決飛機非定點降落的問題，唯該研究之初始抗滑值因無法獲得，而另建立累積交通量之迴歸線推估初始抗滑值，因此可能改變抗滑預測模式中初始抗滑值對抗滑預測值的影響程度。

- Samuel Owusu-Ababio[5]

該研究蒐集美國康乃狄克州境內柔性鋪面1984到1989年包括：鋪面年齡、規定的速限、交通量和鋪面所在位置等相關資料，分別以迴歸分析及類神經網路法進行抗滑值預測模式之構建，其中迴歸預測模式如下：

SN=46.12+2.43PLC−9.44∗10−11MADT2.6　　　　　　　　(2.13)

其中，SN = 抗滑值

PLC = 交通區位：-1為河谷、0為山丘、1為海岸

MADT= 平均每日交通量

最後並與類神經網路法之預測結果相互比較，發現不論是已獲得的資料對模式進行驗證，或是預測新的抗滑資料，類神經網路較迴歸模式有較高的判定係數和較小的標準差，證明類神經網路有較高的預測能力，唯類神經網路對網路穩定度及權重計算較為複雜，為該模式應改善之處。

- P.W. Jayawickrama and B. Thomas[10]

該研究針對美國德州境內不同的柔性鋪面道路及氣候區域對道路抗滑值進行研究，結果發現氣候因素中之溫度與降雨量為影響道面抗滑值的主要因素，為表現氣溫對抗滑值產生週期性的影響，因此於抗滑值預測模式中引用單一正弦曲線方程式，最後得到預測模式如下：

SN64=a0+a1(TEMP5)+a2(RF5)+a3sin[(2π365)JD]+brIr　　(2.14)

其中，SN64 = 車速64 KPH時之抗滑值

TEMP5 = 檢測前5天之平均每日氣溫

RF5 = 檢測前5天之累積雨量

JD = Julian calendar day

Ir = 鋪面區位，r = 1 ~ 5

a,b = 迴歸式之係數

該預測模式雖以單一正弦函數表現氣溫對抗滑值週期性的影響，然而由於氣候資料來自少數特定氣象站，故對於其他之檢測點，並無法獲得較準確之氣象資料，因而增加了使用上的限制。

- Galal A. Ali等人[18]

其分別對乾燥及潮濕路面進行路面抗滑值之研究與比對，發現乾燥路面之抗滑值約較潮濕路面高50 %，因此根據道面材料特性分別對乾燥及潮濕道面構建抗滑值預測模式如下：

fmd=0.87856+0.00914(X1∗X2)−0.0072X3+0.00315X4　　　 (2.15)

fmw=0.37038−0.36508(X1∗X2)−0.0072X3+0.00761X5        (2.16)

其中，fmd = 道面乾燥下之抗滑值

fmw = 道面潮濕下之抗滑值

X1 = 鋪面服務壽齡

X2 = 交通量

X3 = 通過0.15 mm篩分析之比例

X4 = 酸解實驗留存百分比

X5 = 英式擺錘儀檢測之抗滑值

迴歸式除了考慮鋪面壽齡及交通量之外，亦將鋪面材料之篩分析比例及酸解實驗留存比納入影響變數中，如此可能造成其他地區使用此模式時資料蒐集上的困難，另潮濕鋪面預測模式加入英式擺錘儀檢測之抗滑值作為變數，致使抗滑實驗需同時操作兩部檢測儀器，增加模式使用上之不便。

六、  F. B. Holt and G. R. Musgrove[19]

該研究認為鋪面紋理為道面抗滑值最主要之影響因素，因此利用攝影技術拍攝美國安大略州境內道面紋理，藉以辨析道面粗質和細質紋理分佈情形，並構建以紋理為變數之抗滑值預測模式：

SN=−0.67+10.33A−0.33B−1.13D+5.10(CandE)+2.55F−3.30(ABD) (2.17)

其中，SN = 車速100 KPH時之抗滑值

A = 粗質紋理的高度（mm）

B = 粗質紋理的寬度（mm）

C and E = 鋪面骨材表面多角、粗糙與否

D = 粗質紋理分佈密度

F = 鋪面整體表面粗糙與否

該迴歸式可利用道面紋理特性，簡易找出道面抗滑情況，並有不錯的相關性（R2 = 0.84），但利用攝影技術判讀紋理深淺可能產生誤差，因此研究中仍建議發展更完備之電腦判讀技術，以減少與現地判讀的差距。

綜合本節對於國內外常用之預測函數型式及已構建之預測模式整理，可以發現基於操作容易與預測準確的觀點，迴歸分析法較廣為人使用，此外針對各種抗滑值影響因素，如：交通量、道面乾燥與否及鋪面紋理等，國內外亦分別構建抗滑預測模式，亦顯示迴歸分析法對於個別影響因素探討的能力。

  - 小結

本研究之研究目的最主要希望透過對抗滑值影響因素的了解，並藉由定期檢測，建立模式以預測抗滑值變化趨勢，而由本章各節所回顧之文獻中，可以知道抗滑值受各種影響因素同時影響，因此在定期進行抗滑檢測的同時，應一併釐清各影響因子對於抗滑值的影響程度，並慎選這些抗滑影響因子，以提高抗滑預測模式的預測能力。

在模式之函數型式選擇方面，由於迴歸分析法利用統計檢定的基礎，而可達到操作容易與預測準確的效果，對於個別抗滑值影響因素亦擁有探討的能力，另迴歸分析法可以少數資料點，在短期內迅速構建關係式以進行預測，在目前我國沒有完整之道面抗滑值資料之前提下，無法利用類神經網路法或馬可夫鏈法進行預測，因此本研究對於抗滑值預測模式的構建，擬採用迴歸分析法作為本研究之預測函數型式。

在機場跑道門檻值探討方面，本研究以飛機取消起飛煞停的觀點進行分析探討，由文獻回顧可知造成飛機取消起飛的原因不只是飛機因素，許多環境因素亦是起飛突發狀況的主因，因此本研究乃針對中正國際機場之起降飛機，以機型、環境條件及道面條件設計不同的情境，在機場跑道長度既定的情況下，針對跑道摩擦係數門檻值作一探討。